| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | ГОСТ 12706 |

Контроль неразрушающий

ПРОНИКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Словарь

ISO 12706:2009

Non-destructive testing — Penetrant testing — Vocabulary

(IDT)

Издание официальное

Москва

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН  Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно - исследовательский институт оптико - физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН  Управлением по метрологии Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- УТВЕРЖДЕН  И  ВВЕДЕН  В  ДЕЙСТВИЕ  Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                             2011 г. №        -ст

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 12706:2009  «Контроль неразрушающий. Терминология. Термины, применяемые при контроле методом проникающих жидкостей» (ISO 12706:2009 «Non-destructive testing — Penetrant testing — Vocabulary»).

- ВВЕДЕН  ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты»,  а текст изменений и поправок – в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1  Область применения……………………………………………… ………………….

2  Термины и определения………………………………………………………………

Алфавитный указатель терминов на русском языке .......................................................

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке ............................

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке .........................

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке .......................

Введение

Международный стандарт ИСО 12706 был подготовлен Европейский комитет по стандартизации (CEN), Техническим комитетом TC 138 «Неразрушаюший контроль» совместно с Техническим комитетом ИСО TC 135 «Неразрушающий контроль» подкомитетом SC2 «Методы контроля поверхностей» в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничеств между ИСО и CEN (Венское соглашение).

В стандарте приведены наименования терминов с соответствующими определениями и их эквиваленты на английском (en), французском (fr) и немецком (de) языках.

В стандарт дополнительно включен алфавитный указатель терминов на русском языке.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль неразрушающий ПРОНИКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ Словарь Non-destructive testing. Penetrant testing. Vocabulary

Дата введения — 201  —    —

- 1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины, применяемые в контроле проникающими веществами.

- 2 Термины и определения

| - фон: Бездефектная поверхность объекта контроля, обработанная дефектоскопическими материалами. | de Hintergrund en background fr bruit de fond |
| --- | --- |
| - избыток: Выход пенетранта из полости несплошности материала на поверхность объекта контроля. | de Ausbluten en bleedout fr ressuage |
| - цветной контрастный пенетрант: Пенетрант, который является растворителем красок (как правило, красного цвета) на жидкой основе. | de Farbeindringmittel en colour contrast penetrant fr pénétrant coloré |
| - проявитель: Материал, предназначенный для извлечения пенетранта из несплошности с целью образования четкого рисунка. | de Entwickler en developer fr révélateur |
| - время проявления: Время между применением проявителя и последующим осмотром | de Entwicklungsdauer en development time fr durée de révélation |
| - сухой проявитель: Проявитель в форме сухого порошка, используемый главным образом с флуоресцентным пенетрантом | de Trockenentwickler en dry developer fr révélateur sec |
| - комбинированный (двойной) пенетрант: Пенетрант, который дает признаки для рассмотрения под видимым светом или ультрафиолетовым излучением | de Eindringmittel für zwei anwendungsmöglichkeiten en dual purpose penetrant fr pénétrant mixte |
| - эмульгирование пенетранта: Под действием эмульгатора избыток пенетранта переходит в эмульсию и легко смывается водой | de Emulgiervorgang beim eindringmittel en emulsification of penetrant fr émulsification d'un pénétrant |
| - время эмульгирования: Промежуток времени, за который происходит дисперсия пенетранта в жидкой дисперсионной среде эмульгатора и удаление с контролируемой поверхности | de Emulgierdauer en emulsification time fr durée d'émulsification |
| - эмульгатор: Продукт, который делает постэмульгируемый пенетрант водорастворимым | de Emulgator en emulsifier fr émulsifiant |
| - удаление избытка пенетранта: Процесс удаления лишнего пенетранта с поверхности объекта контроля без удаления пенетранта из несплошности | de Zwischenreinigung en excess penetrant removal fr élimination de l'excès de pénétrant |
| - флуоресцентная яркость: Интенсивность света, испускаемая пенетрантом в видимом диапазоне света, под воздействием ультрафиолетового излучения | de Fluoreszenzhelligkeit en fluorescent brightness fr intensité de fluorescence |
| - флуоресцентный пенетрант: Пенетрант, испускаемый свечение в видимом диапазоне света под воздействием ультрафиолетового излучения | de Fluoreszierende eindringmittel en fluorescent penetrant fr pénétrant fluorescent |
| - гидрофильньный эмульгатор: Эмульгатор на водяной основе, используемый в проникающем контроле | de Hydrophiler emulgator en hydrophilic emulsifier fr émulsifiant hydrophile |
| - липофильный эмульгатор: Эмульгатор на масляной основе, используемый в проникающем контроле | de Lipophiler emulgator en lipophilic emulsifier fr émulsifiant lipophile |
| - жидкий проявитель: Жидкий проявитель, который после испарения, оставляет тонкий съемный слой, который сохраняет все рисунки поверхности объекта контроля и может использоваться как долгохраненимая копия | de Abziehbarer entwickler en peelable developer fr révélateur pelliculaire |
| - пенетрант: Определенно разработанная окрашенная жидкость, которая, обладает способностью проникать в несплошности объекта контроля и идентифицировать их, а также обладает способностью оставаться в несплошностях во время и после последующего удаления избыточного пенетранта с поверхности объекта контроля | de Eindringmittel en penetrant fr pénétrant |
| - система проникающих веществ, испытательная система, семья продуктов: Совместимая группа дефектоскопических продуктов, включая пенетрант, очиститель и, если используется, проявитель | de Eindringsystem produktfamilie en penetrant system test system product family fr système de ressuage famille de produits |
| - материалы тестируемые пенетрантом, продукты тестируемый пенетрантом, проникающие материалы: Продукты, состоящие из пенетранта, очистителя и проявителя | de Prüfmittel der eindringprüfung en penetrant testing materials penetrant testing products penetrant materials fr produits de ressuage d'essai |
| - проникающий контроль: Неразрушающий контроль, включает в себя нанесение пенетранта, удаление излишка пенетранта и нанесение проявителя, а затем регистрация образующихся рисунков визуальным способом | de Eindringprüfung en penetrant testing fr contrôle par ressuage |
| - допуск взаимопроникновения: Количество пенетранта, которое липофильный эмульгатор может растворить прежде чем понадобиться замена | de Eindringmittelaufnahme en penetrant tolerance fr tolérance en pénétrant |
| - время проникновения: Интервал времени, включающий в себя: время применения пенетранта плюс время стекания, в течение которого пенетрант находится в прямом контакте с поверхностью объекта контроля | de Eindringdauer en penetration time fr durée de pénétration |
| - посточистка: Удаление остатка пенетранта с поверхности объекта контроля после завершения самого проникающего контроля | de Nachreinigung en post-cleaning fr nettoyage après examen |
| - постэмульгируемый пенетрант: Пенетрант, который сначала требует применение эмульгатора, а затем получившийся состав смывают водой | de Nachemulgierbare eindringmittel en post-emulsifiable penetrant fr pénétrant à post-émulsion |
| - предварительная очистка: Удаление загрязняющих веществ с поверхности объекта контроля непосредственно перед проведением проникающего контроля | de Vorreinigung en precleaning fr nettoyage avant ressuage |
| - дисперстность: Визуальная оценка того, как и до какого периода частицы, остаются в распределенном состоянии в жидком проявителе до оседания | de Dispersionsfähigkeit en re-dispersibility fr redispersion |
| - уровень чувствительности: Относительная мера способности обнаружения в проникающем контроле или в проникающей испытательной системе | de Empfindlichkeitsklasse en sensitivity level fr niveau de sensibilité |
| - проявитель, основанный на растворителе неводный влажный проявитель: Проявитель, состоящий из высококачественных частиц, рассеянных в испаряемом растворителе. | de Nassentwickler auf lösemittelbasis nichtwässriger nassentwickler en solvent-based developer non-aqueous wet developer fr révélateur à base de solvant révélateur humide non aqueux |
| - пенетрант удаляющийся растворителем: Пенетрант, который требует использования подходящего растворителя для удаления избытка пенетранта с поверхности объекта контроля | de Lösemittelentfernbares eindringmittel en solvent-removable penetrant fr pénétrant éliminable par solvant |
| - растворитель: Органическая жидкость для удаления избытка пенетранта | de Zwischenreiniger auf lösemittelbasis en solvent remover fr solvant |
| - контрольные образцы: Опытные образцы с известными искусственными несплошностями, используемые для: - определения и/или сравнения чувствительности проникающего контроля; - проверки проникающих установок на регулярной основе | de Kontrollkörper en test panel fr éprouvette de référence |
| - стойкость к смыванию: Визуальная оценка удаления избытка пенетранта | de Abwaschbarkeit en washability fr facilité d'élimination |
| - содержание воды: Количество воды в водорастворимом пенетранте или в липофильном эмульгаторе, который, является загрязнением, и который может быть измерен подходящими методами | de Wassergehalt en water content fr teneur en eau |
| - проявитель на водяной основе: Определенный порошок, растворяющийся в воде, который сохнет и абсорбирует покрытие | de Wasserlöslicher entwickler en water-soluble developer fr révélateur hydrosoluble |
| - проявитель на основе водной суспензии: Определенный порошок, распределенный в воде, который сохнет и абсорбирует покрытие | de Nassentwickler auf wasserbasis, suspendiert en water-suspendable developer fr révélateur en suspension dans l'eau |
| - допуск по воде: Количество воды, которое выдерживает водорастворимый пенетрант или липофильный эмульгатор при заданной температуре перед началом работы до начала разрушения | de Wasseraufnahme en water tolerance fr tolérance à l'eau |
| Примечание — допуск по воде выражается в процентах массовой доли или объемной доли. |  |
| - водорастворимый пенетрант: Пенетрант, который удаляют с поверхности объекта контроля просто водой | de Wasserabwaschbares eindringmittel en water-washable penetrant fr pénétrant lavable à l'eau |

Алфавитный указатель терминов на русском языке

| В |  |
| --- | --- |
| водорастворимый пенетрант | 2.37 |
| время проникновения | 2.22 |
| время проявления | 2.5 |
| время эмульгирования | 2.9 |
| Г |  |
| гидрофильный эмульгатор | 2.14 |
| Д |  |
| дисперсность | 2.26 |
| допуск взаимопроникновения | 2.21 |
| допуск по воде | 2.36 |
| Ж |  |
| жидкий проявитель | 2.16 |
| И |  |
| избыток | 2.2 |
| испытательная система | 2.18 |
| К |  |
| комбинированный (двойной) пенетрант | 2.7 |
| контрольные образцы | 2.31 |
| Л |  |
| липофильный эмульгатор | 2.15 |
| М |  |
| материалы тестируемые пенетрантом | 2.19 |
| Н |  |
| неводный влажный проявитель | 2.28 |
| П |  |
| пенетрант | 2.17 |
| пенетрант удаляющийся растворителем | 2.29 |
| посточистка | 2.23 |
| постэмульгированный пенетрант | 2.24 |
| предварительная очистка | 2.25 |
| продукты тестируемые пенетрантом | 2.19 |
| проникающие материалы | 2.19 |
| проникающий контроль | 2.20 |
| проявитель | 2.4 |
| проявитель на водяной основе | 2.34 |
| проявитель на основе водной суспензии | 2.35 |
| проявитель, основанный на растворителе | 2.28 |
| Р |  |
| растворитель | 2.30 |
| С | 2.6 |
| семья продуктов | 2.32 |
| система проникающих веществ | 2.18 |
| содержание воды |  |
| стойкость к смыванию | 2.33 |
| сухой проявитель | 2.18 |
| У |  |
| удаление избытка пенетранта | 2.11 |
| уровень чувствительности | 2.27 |
| Ф |  |
| флуоресцентная яркость | 2.12 |
| флуоресцентный пенетрант | 2.12 |
| фон | 2.1 |
| Ц |  |
| цветной контрастный пенетрант | 2.3 |
| Э |  |
| эмульгатор | 2.10 |
| эмульгирование пенетранта | 2.8 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на немецком языке

| A |  |
| --- | --- |
| Abwaschbarkeit | 2.32 |
| abziehbarer Entwickler | 2.16 |
| Ausbluten | 2.2 |
| D |  |
| Dispersionsfähigkeit | 2.26 |
| E |  |
| Eindringdauer | 2.22 |
| Eindringmittel | 2.17 |
| Eindringmittel für zwei |  |
| Anwendungsmöglichkeiten | 2.7 |
| Eindringmittelaufnahme | 2.21 |
| Eindringprüfung | 2.20 |
| Eindringsystem | 2.18 |
| Empfindlichkeitsklasse | 2.27 |
| Emulgator | 2.10 |
| Emulgierdauer | 2.9 |
| Emulgiervorgang beim |  |
| Eindringmittel | 2.8 |
| Entwickler | 2.4 |
| Entwicklungsdauer | 2.5 |
| F |  |
| Farbeindringmittel | 2.3 |
| Fluoreszenzhelligkeit | 2.12 |
| fluoreszierende Eindringmittel | 2.13 |
| H |  |
| Hintergrund | 2.1 |
| hydrophiler Emulgator | 2.14 |
| K |  |
| Kontrollkörper | 2.31 |
| L |  |
| lipophiler Emulgator | 2.15 |
| lösemittelentfernbares |  |
| Eindringmittel | 2.29 |
| N |  |
| nachemulgierbare |  |
| Eindringmittel | 2.24 |
| Nachreinigung | 2.23 |
| Nassentwickler auf |  |
| Lösemittelbasis | 2.28 |
| Nassentwickler auf Wasserbasis, |  |
| suspendiert | 2.35 |
| nichtwässriger Nassentwickler | 2.28 |
| P |  |
| Produktfamilie | 2.18 |
| Prüfmittel der Eindringprüfung | 2.19 |
| T |  |
| Trockenentwickler | 2.6 |
| V |  |
| Vorreinigung | 2.25 |
| W |  |
| wasserabwaschbares |  |
| Eindringmittel | 2.37 |
| Wasseraufnahme | 2.36 |
| Wassergehalt | 2.33 |
| wasserlöslicher Entwickler | 2.34 |
| Z |  |
| Zwischenreiniger auf |  |
| Lösemittelbasis | 2.30 |
| Zwischenreinigung | 2.11 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

| B |  |
| --- | --- |
| background | 2.1 |
| bleedout | 2.2 |
| C |  |
| colour contrast penetrant | 2.3 |
| D |  |
| developer | 2.4 |
| development time | 2.5 |
| dry developer | 2.6 |
| dual purpose penetrant | 2.7 |
| E |  |
| emulsification of penetrant | 2.8 |
| emulsification time | 2.9 |
| emulsifier | 2.10 |
| excess penetrant removal | 2.11 |
| F |  |
| fluorescent brightness | 2.12 |
| fluorescent penetrant | 2.13 |
| H |  |
| hydrophilic emulsifier | 2.14 |
| L |  |
| lipophilic emulsifier | 2.15 |
| N |  |
| non-aqueous wet developer | 2.28 |
| P |  |
| peelable developer | 2.16 |
| penetrant | 2.17 |
| penetrant materials | 2.19 |
| penetrant system | 2.18 |
| penetrant testing | 2.20 |
| penetrant testing materials | 2.19 |
| penetrant testing products | 2.19 |
| penetrant tolerance | 2.21 |
| penetration time | 2.22 |
| post-cleaning | 2.23 |
| post-emulsifiable penetrant | 2.24 |
| precleaning | 2.25 |
| product family | 2.18 |
| R |  |
| re-dispersibility | 2.26 |
| S |  |
| sensitivity level | 2.27 |
| solvent remover | 2.30 |
| solvent-based developer | 2.28 |
| solvent-removable penetrant | 2.29 |
| T |  |
| test panel | 2.31 |
| test system | 2.18 |
| W |  |
| washability | 2.32 |
| water content | 2.33 |
| water tolerance | 2.36 |
| water-soluble developer | 2.34 |
| water-suspendable developer | 2.35 |
| water-washable penetrant | 2.37 |

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на французском языке

| B |  |
| --- | --- |
| bruit de fond | 2.1 |
| C |  |
| contrôle par ressuage | 2.20 |
| D |  |
| durée de pénétration | 2.22 |
| durée de révélation | 2.5 |
| durée d'émulsification | 2.9 |
| E |  |
| élimination de l'excès de |  |
| pénétrant | 2.11 |
| émulsifiant | 2.10 |
| émulsifiant hydrophile | 2.14 |
| émulsifiant lipophile | 2.15 |
| émulsification d'un pénétrant | 2.8 |
| éprouvette de référence | 2.31 |
| F |  |
| facilité d'élimination | 2.32 |
| famille de produits | 2.18 |
| I |  |
| intensité de fluorescence | 2.12 |
| N |  |
| nettoyage après examen | 2.23 |
| nettoyage avant ressuage | 2.25 |
| niveau de sensibilité | 2.27 |
| P |  |
| pénétrant | 2.17 |
| pénétrant à post-émulsion | 2.24 |
| pénétrant coloré | 2.3 |
| pénétrant éliminable par |  |
| solvant | 2.29 |
| pénétrant fluorescent | 2.13 |
| pénétrant lavable à l'eau | 2.37 |
| pénétrant mixte | 2.7 |
| produits de ressuage d'essai | 2.19 |
| R |  |
| redispersion | 2.26 |
| ressuage | 2.2 |
| révélateur | 2.4 |
| révélateur à base de solvant | 2.28 |
| révélateur en suspension dans |  |
| l'eau | 2.35 |
| révélateur humide non aqueux | 2.28 |
| révélateur hydrosoluble | 2.34 |
| révélateur pelliculaire | 2.16 |
| révélateur sec | 2.6 |
| S |  |
| solvant | 2.30 |
| système de ressuage | 2.18 |
| T |  |
| teneur en eau | 2.33 |
| tolérance à l'eau | 2.36 |
| tolérance en pénétrant | 2.21 |

| УДК 620.179.111:006.354 | ОКС 01.040.19 19.100 | Т00 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: неразрушающий контроль, проникающий контроль, термины, пенетрант, несплошность, проявитель, растворитель |  |  |