| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ ИСО 3452-1 |

Контроль неразрушающий

ПРОНИКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

Часть 1

Основные требования

ISO 3452-1:2008

Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles

(IDT)

Издание официальное

Москва

2012

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184–ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН  Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») на основе собственного аутентичного перевода на русский язык стандарта, указанного в пункте 4

- ВНЕСЕН

- УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

- Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 3452-1:2008 «Контроль неразрушающий. Контроль методом проникающих жидкостей. Часть 1. Общие принципы» (ISO 3452-1:2008  «Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles »).

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

- Область применения…………………………………………………………………..

- Нормативные ссылки…..…………………………………………………………......

- Термины и определения……………………………….………………………………

- Меры осторожности……………………………………………….…………………..

- Общие положения……………………………………….……………………………..

- Продукты, чувствительность и назначение………………………………………..…

- Совместимость материалов……………………………………………………………

- Процедура испытания………………………………………………..………………...

- Протокол испытаний………………………………………………….……..………...

Приложение A (нормативное) Основные операции контроля методом проникающих жидкостей…………………………………………….……..………..

Приложение B (справочное) Пример протокола о контроле.……….……..…………

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответсвии ссылочных международных
стандартов ссылочным национальным стандартам РФ…………….

Введение

- Настоящий стандарт определяет характеристики и особенности оборудования, применяемого при проникающем контроле.

Международный стандарт ИСО 3452-1:2008 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 1. Основные требования» (ISO 3452-1:2008 «Non-destructive testing — Penetrant testing — Part 1: General principles») разработан Европейским комитетом по стандартизации совместно с Технической Международной Организацией по Стандартизации ISO/TC 135 «Неразрушающий контроль» подкомитетом SC 2 «Поверхностные методы», в соответствии с Соглашением по техническому сотрудничеству Европейского комитета по стандартизации и Международного комитета (Венское соглашение).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Контроль неразрушающий ПРОНИКАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ Часть 1 Основные требования Non-destructive testing. Penetrant testing. Part 1. General principles

Дата введения — 2013—01—01

- Область применения

- Настоящий стандарт определяет метод контроля проникающими жидкостями, применяемый для обнаружения дефектов, проявляющихся в виде нарушения сплошности материалов. Примерами таких дефектов являются трещины, провалы, складки, поры и непровары, доступ к которым открыт с поверхности испытуемого материала. Контроль применяется преимущественно к металлическим материалам, но может также применяться и к другим материалам при условии, что эти материалы не изменяются под воздействием средств контроля и не имеют слишком много пор. Примерами контролируемых изделий могут служить отливки, поковки, сварные швы, керамика и т.д.

- Нормативные ссылки

- В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

EN 473 «Квалификация и сертификация персонала неразрушающего контроля. Основные принципы» (EN 473 Qualification and certification of NDT personnel - General principles).

prEN 571-2 «Неразрушающий контроль. Проникающий контроль Часть 2: Испытания пенетрантов (prEN 571-2 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 2: Testing of penetrant materials).

prEN 571-3 «Неразрушающий контроль. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы» (prEN 571-3 Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 3: Reference test blocks).

prEN 956 Неразрушающий контроль. Проникающий контроль. Оборудование (prEN 956 Non-destructive testing — Penetrant testing Equipment).

prEN 1330-6 « Неразрушающий контроль. Терминология. Часть 6. Термины, используемые в проникающем контроле». (prEN 1330-6 Non-destructive testing – Terminology - Part 6: Terms used in penetrant systems)

prEN 1956 «Неразрушающий контроль. Проникающий контроль и магнитопорошковый контроль. Условия осмотра» (prEN 1956 Non-destructive testing - Penetrant testing and magnetic particle testing - Viewing conditions).

- Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины представленные в EN 1330-6

- Меры безопасности

Поскольку при проникающем контроле часто используются вещества, опасные для здоровья, воспламеняющиеся или легко испаряющиеся, следует соблюдать необходимые меры предосторожности.

Следует избегать длительного или повторяющегося контакта этих веществ с кожей или слизистой оболочкой.

В соответствии с местными законодательными актами рабочие участки должны хорошо вентилироваться и располагаться вдали от источников тепла, искр и открытого пламени.

Проникающие жидкости и оборудование для неразрушающего контроля должны применяться с соблюдением предосторожностей и с обязательным соблюдением требований инструкции изготовителя.

При применении источников ультрафиолетового излучения UV типа A следует позаботиться о том, чтобы в глаза операторов, минуя фильтры, не попадало прямое ультрафиолетовое излучение UV типа A.

Фильтр UV типа A должен всегда содержаться в хорошем состоянии, независимо от того, встроен ли он в лампу или является отдельным компонентом.

Существуют законы и правила относительно сохранения здоровья, обеспечения безопасности, защиты окружающей среды, хранения и т.д.

- Общие требования

  - Персонал

Неразрушающий контроль должен производиться специально обученным персоналом или под наблюдением квалифицированного специалиста. При необходимости по соглашению между договорными сторонами персонал должен быть обучен и сертифицирован в соответствии со стандартом  EN 473 или на знание системы.

  - Описание метода

Перед началом проведения контроля методом проникающих жидкостей следует очистить и высушить контролируемую поверхность. Затем на испытуемый участок наносят выбранную проникающую жидкость. Эта жидкость проникает в открытые дефектные зоны, выходящие на поверхность. По истечении необходимого промежутка времени избыток жидкости удаляют с поверхности и наносят проявитель. Проявитель поглощает жидкость, проникшую в дефектные зоны и оставшуюся там. Тем самым проявитель может дать четкую видимую картину наличия дефектов.

Если необходимо проводить дополнительный неразрушающий контроль, то контроль методом проникающих жидкостей следует проводить в первую очередь, если между договорными сторонами нет иного соглашения, для того, чтобы загрязнения не попадали в открытые дефектные зоны. Если контроль методом проникающих жидкостей применяется после другого метода неразрушающего контроля, то контролируемая поверхность перед контролем проникающими жидкостями должна быть тщательно очищена от загрязнений.

Таблица 1 — Испытание продукции

| Проникающая жидкость |  | Удаление избытка проникающей жидкости |  | Проявитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип | Название | Метод | Название | Форма | Название |
| I | Флюоресцирующая жидкость | A | Вода | a | Сухой |
|  |  | B | Липофильный эмульгатор 1. Эмульгатор на масляной основе 2. Промывка проточной водой | b | Водорастворимый |
| II | Цветная контрастная жидкость |  |  |  |  |
|  |  |  |  | с | Водная суспензия |
| III | Двойного назначения (флюоресцирующая цветная контрастная жидкость) |  |  | d | На основе раствора (неводного) |
|  |  | C | Растворитель (жидкость) | e | На основе воды или раствора для специального применения (например, отслаивающийся проявитель) |
|  |  | D | Гидрофильный эмульгатор 1 Дополнительная предварительная промывка (вода) 2 Эмульгатор (водорастворимый) 3Окончательная промывка (вода) |  |  |
|  |  | E | Вода и растворитель |  |  |
| Примечание — для конктретных случаев необходимо использовать вещества в проникающем контроле с соблюдением особых требований к горючести, сере, галогенов, содержания натрия и других загрязняющих веществ, см. ЕН 571-2. |  |  |  |  |  |

  - Операции, выполняемые в процессе контроля

В приложении А приведен перечень выполняемых операций для общего случая.

Для проведения контроля, как правило, выполняют следующие операции:

a) подготовка и предварительная очистка (см. 8,2);

b) нанесение проникающей жидкости (см. 8,3);

c) удаление избытка проникающей жидкости (см. 8,4);

d) нанесение проявителя (см. 8,5);

e) осмотр (см. 8,6);

f) составление протокола (см. 8,7);

g) окончательная очистка (см. 8,8).

  - Оборудование

Оборудование для выполнения контроля методом проникающих жидкостей зависит от количества, размеров и формы испытуемых деталей. Требования к оборудованию см. стандарт EN 956.

  - Эффективность

Эффективность проникающего контроля зависит от многих факторов, таких как:

a) типов веществ, используемых для контроля и типов испытательного оборудования;

b) подготовки поверхности и её состояния;

c) материала испытуемой детали и ожидаемых дефектов;

d) температуры испытуемой поверхности;

e) времени проникновения и проявления;

f) условиий осмотра и т.д.

- Вещества, чувствительность и назначение

  - Семейство веществ

Для контроля методом проникающих жидкостей применяются различные испытательные системы.

Под семейством веществ понимается совокупность следующих веществ: проникающей жидкости, вещества для удаления избытка проникающей жидкости, проявителя. Если контроль проводится согласно стандарту prEN 571-2, то проникающая жидкость и вещество для удаления избытка проникающей жидкости должны быть от одного изготовителя.

Необходимо применять только разрешенные семейства веществ.

  - Вещества, используемые для неразрушающего контроля

Вещества, используемые для неразрушающего контроля, указаны в таблице 1.

  - Чувствительность

Уровень чувствительности семейства веществ следует определять с помощью эталонного образца 1, как описано в стандарте prEN 571-3. Оценочный уровень всегда связан с методом, используемым для типового контроля с применением разрешенного семейства веществ.

  - Назначение

Разрешенное семейство веществ, применяемое для контроля методом проникающих жидкостей, имеет обозначение, включающее указание типа, метода и формы веществ для испытаний, а также цифры, указывающие уровень чувствительности, определенный при испытании эталонного образца 1 согласно prEN 571-3.

Пример

Обозначение разрешенного семейства веществ, состоящего из флюоресцирующей жидкости (I), воды для удаления избытка проникающей жидкости (A) и сухого порошкового проявителя (a) с уровнем чувствительности 2 при использовании системы контроля согласно prEN 571-1 и эталонного образца согласно prEN 572-2 имеет следующий вид: семейство веществ EN 571-IAa-2.

- Совместимость веществ, используемых для неразрущающего контроля, с испытуемыми детялями

  - Общее сведения

Вещества, используемые для неразрушающего контроля, должны быть совместимы с испытуемым материалом. Использование этих веществ должно быть предусмотрено при проектировании деталей.

  - Совместимость веществ, используемых для неразрушающего контроля

Вещества, используемые для неразрушающего контроля, должны быть совместимы друг с другом.

Проникающие вещества от разных производителей не следует смешивать при начальном заполнении оборудования.

Не следует возмещать потери проникающей жидкости с помощью веществ от других производителей.

  - Совместимость веществ, используемых для неразрушающего контроля, с испытуемыми деталями

7.3.1 В большинстве случаев совместимость веществ, используемых для неразрушающего контроля (дефектоскопических материалов)  может быть предварительно оценена с помощью теста на коррозию, подробно описанному в стандарте рrEN 571-2.

7.3.2 Химические и физические свойства некоторых неметаллических материалов могут неблагоприятно изменяться под воздействием дефектоскопических материалов. Поэтому перед контролем деталей и узлов, изготовленных из неметаллических материалов, необходимо убедиться в совместимости дефектоскопических материалов и материалов деталей.

7.3.3 В тех случаях, когда могут появиться загрязнения, важно убедиться, что дефектоскопические материалы не оказывают никакого вредного влияния на горючее, смазочные материалы, гидравлические жидкости и т.д.

7.3.4 Для деталей, которые контактируют с ракетным топливом на основе пероксидов, с взрывчатыми веществами (сюда относятся все детали, содержащие взрывчатое топливо, запальные или пиротехнические материалы), для кислородного оборудования или оборудования для ядерных установок совместимость дефектоскопических материалов должна проверяться по специальной процедуре.

7.3.5 Если после окончательной очистки дефектоскопические материалы остаются на контролируемой детали, то возникает возможность коррозии, например, коррозии под напряжением или усталостной коррозии.

- Процедура испытания

  - Письменная версия процедуры испытаний

Если это требуется по контракту, то до начала испытаний должна быть подготовлена и согласована письменная версия процедуры испытаний.

  - Подготовка и предварительная очистка

Должны быть удалены загрязнения, такие, как окалина, ржавчина, масло, жир или краска. При необходимости, для этого применяется механические или химические методы или комбинация этих методов.

Предварительная очистка должна обеспечить удаление с контролируемой поверхности различных загрязнений и обеспечить возможность жидкости проникать в любую дефектную зону. Очищенная поверхность должна быть достаточно большой, чтобы предотвратить влияние соседних областей на испытуемый участок поверхности.

8.2.1 Механическая предварительная очистка.

Окалина, шлак, ржавчина и т.д. должны удаляться подходящими способами, например, щеткой, наждаком, шлифовкой, дробеструйной очисткой, очисткой струей воды под большим давлением и т.д. Эти способы устраняют загрязнения поверхности, но в общем случае не пригодны для устранения загрязнений внутри дефектных зон. Во всех случаях, в особенности при дробеструйной очистке, нужно обращать внимание на то, чтобы дефектные зоны не оказались закрытыми из-за пластической деформации или забивания абразивными материалами. В случае необходимости на последнем этапе должно производиться травление с последующим промыванием и сушкой, чтобы обеспечить выход дефектных зон на поверхность.

8.2.2 Химическая предварительная очистка

Химическая предварительная очистка должна производиться с применением пригодных для этого химических чистящих средств, удаляющих загрязнения, такие, как жир, масло, краска или остатки от травления.

Отложения от предварительной химической чистки могут реагировать с проникающей жидкостью и существенно влиять на чувствительность контроля. Кислоты и хроматы уменьшают флюоресценцию флюоресцирующих жидкостей и влияют на цвет цветных проникающих жидкостей. Поэтому химические средства должны удаляться с контролируемой поверхности после процесса очистки пригодными для этого способами, включая промывание водой.

8.2.3 Сушка

Последней операцией предварительной очистки должна быть тщательная сушка деталей так, чтобы в дефектных зонах не оставалась вода или растворитель.

  - Нанесение проникающей жидкости

8.3.1 Методы нанесения

Проникающую жидкость можно наносить на деталь распылением, щеткой, поливом или погружением.

Необходимо следить, чтобы контролируемая поверхность была полностью покрыта проникающей жидкостью в течение всего времени воздействия.

8.3.2 Температура

Для минимизации проникновения влаги в дефектные зоны, как правило, температура испытуемой поверхности должна находиться в диапазоне от 10ºС до 50ºС. В определенных случаях температура может снижаться до 5ºС.

При температуре ниже 10ºС и выше 50ºС должны применяться семейства веществ и процедуры, которые специально для этой цели разрешены в соответствии со стандартом рrEN 571-2.

П р и м е ч а н и е - В особенности при низких температурах имеется опасность конденсации воды в дефектных зонах и на поверхности. Эта вода будет препятствовать проникновению жидкости в дефектные зоны.

8.3.3 Длительность воздействия проникающей жидкости

Необходимая длительность воздействия проникающей жидкости зависит от свойств жидкости, температуры нанесения, материала испытуемой детали и дефектов, которые нужно обнаружить.

Длительность воздействия проникающей жидкости может находиться в диапазоне от 5 до 60 минут. Длительность воздействия проникающей жидкости должна быть не меньше длительности воздействия, использованного при определении чувствительности (см. 6.3). В противном случае применяемая длительность воздействия проникающей жидкости должна быть задана в письменной версии процедуры испытания. Ни в коем случае проникающая жидкость не должна высыхать во время ее воздействия.

  - Промежуточная очистка

8.4.1 Общие положения

Нанесение вещества для удаления избытка проникающей жидкости должно осуществляться таким образом, чтобы не удалить проникающую жидкость из дефектных зон.

8.4.2 Вода

Избыток проникающей жидкости должен быть удален с помощью подходящей промывки. Примеры таких способов: распыливание или протирание куском влажной ткани. Следует обращать внимание на то, чтобы при промывании были минимизированы эффекты механического повреждения. Температура воды не должна быть выше 50ºС.

8.4.3 Растворители

Как правило, сначала избыток проникающей жидкости должен быть удален с помощью куска чистой безворсовой ткани. Затем производится очистка куском чистой безворсовой ткани, слегка смоченной растворителем. Любой другой способ очистки должен быть согласован между договорными сторонами, в особенности тогда, когда растворитель непосредственно распыляется на испытуемую деталь.

8.4.4 Эмульгатор

8.4.4.1 Гидрофильный эмульгатор (водорастворимый)

Для удаления эмульгируемой проникающей жидкости с контролируемой поверхности она должна быть сделана водосмываемой с помощью эмульгатора. Перед нанесением эмульгатора поверхность нужно промыть водой для того, чтобы удалить большую часть избыточной проникающей жидкости с контролируемой поверхности и, тем самым, обеспечить однородное воздействие эмульгатора, который наносится сразу после такой промывки.

Эмульгатор должен наноситься путем погружения или вспениванием. Концентрация и длительность воздействия эмульгатора должны определяться оператором в соответствии с данными предварительных проб согласно инструкции изготовителя. Нельзя превышать таким образом определенную длительность воздействия эмульгатора. После эмульгирования следует выполнить окончательную промывку, как это описано в 8.4.2.

8.4.4.2 Липофильные эмульгаторы (на масляной основе)

Для удаления проникающей жидкости после эмульгирования с контролируемой поверхности нужно сделать жидкость водосмываемой путем нанесения эмульгатора. Этого можно достичь способом погружения. Длительность воздействия эмульгатора должна определяться оператором в соответствии с данными предварительных проб согласно инструкции изготовителя.

Эта длительность должна быть достаточной, чтобы удалить только избыток проникающей жидкости с контролируемой поверхности с последующим промыванием водой. Не допускается превышение длительности эмульгирования. Сразу после эмульгирования нужно произвести промывку по 8.4.2.

8.4.5 Вода и растворитель

Сначала нужно удалить избыточную водосмываемую проникающую жидкость водой (см. 8.4.2). Затем произвести очистку куском чистой безворсовой ткани, слегка смоченной растворителем.

8.4.6 Проверка удаления избытка проникающей жидкости

Во время удаления избытка проникающей жидкости необходимо осматривать контролируемую поверхность, чтобы убедиться в отсутствии остатков проникающей жидкости. При применении флюоресцирующей жидкости осмотр следует производить с помощью источника ультрафиолетового излучения UV типа A. Минимальная освещенность ультразвуковым излучением UV типа A на контролируемой поверхности  должна быть не менее 3 Вт/м2 (300 мкВт/см2).

Если после удаления избытка жидкости на детали обнаружены остатки жидкости, то вынесение решения о дальнейших действиях должно поручаться квалифицированному лицу.

8.4.7 Сушка

Чтобы облегчить быстрое высушивание избыточной воды, нужно удалить капли и скопления воды с контролируемой детали. Кроме случаев применения проявителя на водной основе, испытуемая поверхность должна быть высушена как можно быстрее после удаления проникающей жидкости. Сушка выполняется одним из следующих способов:

a) протирка куском чистой сухой безворсовой ткани;

b) испарение при температуре окружающей среды после погружения в горячую воду;

c) испарение при повышенной температуре;

d) сушка в принудительном потоке воздуха;

e) применение комбинации способов от a) до d).

Если применяется сжатый воздух, то следует обращать особое внимание, чтобы в струе воздуха не было воды и масла, а давление на контролируемой поверхности детали было по возможности низким.

Процесс сушки контролируемой детали необходимо осуществлять таким образом, чтобы проникающая жидкость, попавшая в дефектные зоны, не высыхала.

Температура поверхности при сушке не должна превосходить 50ºС, если нет других указаний.

  - Нанесение проявителя

8.5.1 Общие положения

Проявитель должен находиться в однородном состоянии и должен равномерно наноситься на контролируемую поверхность.

Нанесение проявителя должно осуществляться как можно быстрее после удаления избыточной проникающей жидкости.

8.5.2 Сухой порошковый проявитель

Сухой порошковый проявитель можно применять только с флюоресцирующими проникающими жидкостями. Проявитель должен равномерно наноситься на контролируемую поверхность одним из следующих способов: пылевая буря, электростатическое распыление, распыление хлопьев, кипящий слой или в вихревой камере. Контролируемая поверхность должна покрываться тонким слоем. Локальные скопления недопустимы.

8.5.3 Проявитель в виде водной суспензии

Нанесение проявителя однородным тонким слоем должно достигаться погружением во взбалтываемую суспензию или с помощью распылителя в соответствии с согласованной процедурой. Длительность погружения и температура проявителя должны определяться оператором во время предварительных проб согласно инструкции производителя. Для получения оптимальных результатов длительность погружения должна быть как можно короче.

Деталь должна высушиваться испарением и/или принудительным обдувом в печи с воздушной циркуляцией.

8.5.4 Проявитель на основе растворителя

Проявитель должен равномерно наноситься распылением. Распыление должно быть таким, чтобы проявитель наносился на поверхность, слегка увлажняя ее и образуя тонкий равномерный слой.

8.5.5 Проявитель на основе водного раствора

Равномерное нанесение проявителя тонким слоем должно достигаться погружением или распылением с помощью соответствующего оборудования по согласованной процедуре. Длительность погружения и температура проявителя должны определяться оператором во время предварительных проб согласно инструкции производителя. Для получения оптимальных результатов длительность погружения должна быть как можно короче.

Деталь должна высушиваться испарением и/или принудительным обдувом в печи с воздушной циркуляцией.

8.5.6 Проявитель на основе воды или растворителя для специальных применений (например, отслаивающийся проявитель)

Если обнаруженный дефект должен быть документирован в ходе процесса инспекции неразрушающего контроля, то проявление должно производиться следующим образом.

- проявитель стирается куском чистой безворсовой ткани;

- наносится та же самая проникающая жидкость любым удобным способом, затем  точности повторяется тот же процесс, который использовался в начале, вплоть до нанесения проявителя;

- после удаления избытка проникающей жидкости и высушивания детали наносится отслаивающийся проявитель согласно указаниям производителя;

- по истечении рекомендуемой длительности проявления осторожно снимается слой проявителя. Поверхностные дефекты становятся видимыми теперь на стороне слоя проявителя, который находился в контакте с деталью.

8.5.7 Длительность проявления

Длительность проявления должна составлять от 10 до 30 минут. Бóльшая длительность проявления допускается по согласованию между договорными сторонами. Длительность проявления начинается:

- при применении сухого проявителя сразу после его нанесения;

- при нанесении мокрого проявителя сразу после сушки.

  - Инспекция

8.6.1 Общие положения

Если возможно, то первый осмотр контролируемой поверхности должен производиться сразу после нанесения проявителя или сразу после высушивания проявителя. Благодаря этому индикаторные рисунки лучше интерпретируются.

Окончательный осмотр должен выполняться после истечения времени проявления.

В качестве вспомогательного средства для осмотра можно использовать увеличительные стекла или контрастные очки.

П р и м е ч а н и е - Диаметр, ширина и интенсивность индикаторных рисунков дают ограниченную информацию.

8.6.2 Условия осмотра

8.6.2.1 Флюоресцирующие проникающие жидкости

Нельзя надевать фотохроматические очки.

Глаза оператора должны привыкнуть к темноте в испытательной кабине в течение достаточного времени, обычно не менее 5 минут.

Ультрафиолетовое излучение не должно направляться в глаза оператора. Все поверхности, которые может видеть оператор, не должны флюоресцировать.

В поле зрения оператора не должны находиться бумага или одежда, которые флюоресцируют под воздействием ультрафиолетового излучения.

Можно предусмотреть ультрафиолетовое UV-A фоновое освещение, чтобы обеспечить оператору свободное перемещение внутри испытательной кабины.

Осмотр контролируемой поверхности должен производиться, как это описано в стандарте prEN 1956, с помощью источника ультрафиолетового излучения UV-A при освещенности контролируемой поверхности не менее 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2).

Положения, описанные выше, используются для осмотра в затемненных помещениях, в которых освещенность видимым светом ограничена максимум до 20 люкс.

8.6.2.2 Цветные контрастные проникающие жидкости

Контролируемая поверхность должна рассматриваться при дневном или искусственном свете при освещенности не менее 500 люкс на поверхности контролируемой детали. Условия осмотра должны быть такими, чтобы не допускать бликов и отражений света.

  - Протоколирование

Регистрация результатов контроля должна проводиться одним из нижеперечисленных способов:

a) письменный протокол;

b) изготовление эскизов;

c) с помощью клеящей ленты;

d) с помощью отслаиваемого проявителя;

e) фотографирование;

f) фотокопирование;

g) видеосъемка.

  - Окончательная очистка и защитные мероприятия

8.8.1 Окончательная очистка

После окончательного осмотра завершающая очистка детали нужна только в тех случаях, когда использованные для неразрушающего контроля вещества могут влиять на дальнейшие процессы или обслуживание.

8.8.2 Защитные мероприятия

Если требуется, то должно наноситься антикоррозионное покрытие.

  - Повторный контроль

При необходимости повторения контроля, например, из-за невозможности однозначной оценки индикаторных рисунков, весь процесс контроля должен быть повторен, начиная с  предварительной очистки.

При необходимости должны выбираться более благоприятные условия для этой процедуры. Не допускается использование проникающих жидкостей разных типов или тех же типов от разных производителей, если не выполнялась тщательная очистка для удаления остатков проникающей жидкости из дефектных зон.

- Протокол контроля

Протокол контроля должен содержать, по меньшей мере, следующую информацию со ссылкой на данный стандарт:

a) информация о контролируемой детали:

-	наименование;

-	размеры;

-	материал;

-	состояние поверхности;

-	стадия изготовления;

b) цель контроля;

c) обозначение применяемой системы проникающих жидкостей по 6.4 с указанием наименования изготовителя и обозначения веществ, а также номера партии;

d) инструкция по контролю;

e) отклонения от инструкции;

f) результаты контроля (описания обнаруженных дефектов);

g) место контроля, дата контроля и фамилия оператора;

h) фамилия, сертификация и подпись ответственного за контроль.

Форма, которая может быть использована для протокола о контроле, приведена в Приложении B. Он должен содержать все сведения, важные для оценки результатов контроля, и дополнительные данные, относящиеся к испытуемым деталям, хотя эти данные, при необходимости, могут быть изменены в зависимости от типа детали. Если используется другая форма, то она должна содержать все данные от a) до h).

Протокол о контроле не составляется, если поставляется процедура испытаний, выполненная согласно пункту 8.1 и содержащая информацию, указанную в разделе 9 от a) до d) и если информация в пунктах от e) до h) документирована соответствующим образом.

Приложение A

(обязательное)

Основные операции контроля методом проникающих жидкостей

Приложение B

(обязательное)

Пример протокола о контроле

| Протокол о контроле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания Отделения |  |  |  |  |  | Ссылочный № Дополнительный ссылочный № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Контроль методом проникающих жидкостей Протокол о контроле № _________ Лист _______из______ листов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект: Заказан: Номер заказа: |  |  |  |  |  |  | Детали: Заводской номер: № чертежа: |  |  |  |  |  |  |
| Контролируемая деталь: Размеры: Материал: Состояние поверхности: Термообработка: Предварительная обработка: |  |  |  |  |  |  | (Другие данные, например: Схема сварки № Сварной шов № Блок № Отливка № |  |  | Очередность контроля Лист № Деталь № Модель №) |  |  |  |
| Инструкции по контролю (например, технические условия, указания по испытаниям, условия поставки) Объем контроля: Система веществ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение Изготовитель: Обозначение изделия: |  |  | (Другие данные, например, некорродированные части по prEN571-2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проникающая жидкость: Вещество для удаления избытка жидкости: Проявитель Выполнение контроля: |  |  |  | Номер партии Номер партии Номер партии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура контроля Предварительная очистка: Сушка: Длительность воздействия проникающей жидкости: Отклонения от инструкции по контролю: Отклонения от EN 571-1 | Удаление избытка жидкости Длительность эмульгирования: Сушка: Длительность воздействия проявителя: Окончательная очистка: |  |  |  |  |  |  |  | (Остальные данные, например, антикоррозионные средства) |  |  |  |  |
| Результаты испытания Место контроля | (например, для дефектных зон: подробное описание расположения, типы, распределение, размеры и количество, эскиз) Дата контроля Фамилия оператора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка согласно: (Инструкция по контролю) Замечания: |  |  |  |  |  |  |  | Допустимо |  |  |  | Недопустимо |  |
| Ответственный за контроль или Заказчик/Специалист или Приемочная организация | Сертификация |  |  |  | Дата: Дата: Дата: |  |  |  |  |  | Подпись: Подпись: Подпись: |  |  |

Приложение ДА

(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
| --- | --- | --- |
| EN 473 | IDT | ГОСТ Р ИСО 9712—2009 Контроль неразрушающий. Аттестация и сертификация персонала* |
| prEN 571-2 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3452-2—2009 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 2. Испытания пенетрантов» |
| prEN 571-3 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3452-3—2009 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 3. Испытательные образцы» |
| prEN 1330-6 | IDT | ГОСТ Р ИСО 12706—2011 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Словарь» |
| prEN 956 | IDT | ГОСТ Р ИСО 3452-4—2011 «Контроль неразрушающий. Проникающий контроль. Часть 4. Оборудование» |
| prEN 1956 | — | * |
| * Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT — идентичные стандарты. |  |  |

| УДК 620.179.111:006.354 | ОКС 19.100 | Э72 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: контроль неразрушающий, контроль проникающий, пенетрант, проявитель, растворитель, эмульгатор, предочистка, посточистка. |  |  |