- ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

- И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

- EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY

- AND CERTIFICATION (EASC)

- МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

- СТАНДАРТ

- Неразрушающий контроль

ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ ПЛЕНОЧНЫХ СИСТЕМ

- Часть 2. Минимальные требования

(ЕN 14096-2:2003, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

- СОДЕРЖАНИЕ

с.

Предисловие…….………………………………………………………………………………………………………III

Вступление………………………………………………………………………………………………………………III

- Сфера применения	1

- Нормативные ссылки	1

- Термины и определения	2

- Система оцифровки радиографической пленки	2

- Размер пикселя	2

- Оптическая плотность почернения	2

- Пространственная частота	2

- Функция передачи модуляции	2

- Цифровая пространственная разрешающая способность	2

- Чувствительность к изменению плотности	2

- Диапазон плотности	2

- Рабочий диапазон	2

- Класc качества оцифровки	З

- Минимальные требования к классам качества оцифровывания пленки	3

- Диапазон плотности и рабочие диапазоны системы оцифровывания пленки	3

- Минимальная пространственная разрешающая способность для систем оцифровки пленки	4

- Зависимость класса оцифровывания от класса радиографического контроля	4

- I

- Ключевые слова: контроль качества, стандартная контрольная пленка, цифровые радиографические пленочные системы, качество изображения

- ПРЕДИСЛОВИЕ

- ПОДГОТОВЛЕН ГП «Днепрстандартметрология».

- ВНЕСЕН Госпотребстандартом Украины.

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____ от ___  _____________ 20___ г.)

4	Настоящий стандарт идентичен ЕИ 14096-2: 2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 2: Minimum requirements (Неразрушающий контроль. Оценка цифровых радиографических пленочных систем. Часть 2. Минимальные требования).

- Степень соответствия — идентичный (IDT)

В стандарт внесены такие редакционные изменения:

— слова «этот европейский стандарт» изменены на «этот стандарт»;

- в стандарте есть ссылка на стандарты:

- ЕN 444, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ГОСТ ЕN 444;

- EN 1435, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ГОСТ ЕN 1435;

- EN 12681, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ГОСТ ЕN 12681;

- EN 14096-1, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ГОСТ EN 14096-1;

- ISO 5579, который внедряется как идентичный межгосударственный стандарт ISO 5579;

— изъята часть вступления к стандарту, поскольку она не несет элементов технического содержания этого стандарта;

— изменены обозначения единиц измерения физических величин:

| mm | µm | lр/mm | keV | MeV |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мм | мкм | пл/мм | кеВ | МеВ |

Перевод c английского (en)

5	ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЕN 444 Неразрушающий контроль. Основные принципы радиографического метода контроля металлов рентгеновским и гамма-излучениями EN 1435 Неразрушающий контроль качества сварных швов – Радиографический контроль сварных соединений EN 12681 Литье. Контроль радиографический EN 14096-1 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1. Определения, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества ISO 5579 Неразрушающий контроль. Радиографический контроль материалов рентгеновским и гамма-излучениями. Основные положения

- II

ВСТУПЛЕНИЕ

Этот стандарт подготовлен Техническим комитетом СEN/NС 138 «Неразрушающий контроль», секретариат которого находится при AFNOR (Французская Ассоциация по стандартизации).

Серия Европейских стандартов ЕN 14096 состоит из таких частей:

ЕN 14096-1:2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and qualitative control.

ЕN 14096-2:2003 Non-destructive testing – Qualification of radiographic film digitization systems – Part 2 : Minimum requirements.

Радиографические пленочные системы используют для промышленного контроля рентгеновским и гамма-излучениями. В случае применения современных средств компьютеризации анализа, передачи и хранения данных, информацию, которая размещена на радиографическом снимке, конвертируют в цифровые данные (оцифровывают). Этот стандарт определяет минимальные требования к обеспечению сохранения информации, необходимой для оценивания цифровых данных, которые получены во время оцифровывания пленки.

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЕN 14096-1 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1. Определение, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества. ЕN 14096-2 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 2. Минимальные требования.

- III

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

ОЦЕНКА ЦИФРОВЬІХ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ

ПЛЕНОЧНЬІХ СИСТЕМ

Часть 2. Минимальные требования

NON-DESTRUCTIVE TESTING

QUALIFICATION OF RADIOGRAFIC FILM

DIGITIZATION SYSTEMS

Part 2. Minimum requirements

- Действителен с ______________________

1	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Этот стандарт определяет три класса качества оцифровывания пленки для неразрушающего контроля. Выбор класса зависит от энергии излучения, толщины просвечиваемого материала и уровня качества пленки, которую используют. Этот стандарт не устанавливает требований к обработке сигнала и отображению оцифрованных данных.

2	НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Этот стандарт содержит требования из других публикаций через датированные и недатированные ссылки. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах текста, а перечень публикаций приведен ниже. В случае датированных ссылок более поздние изменения или пересмотр любой из этих публикаций касаются этого стандарта только в том случае, если они введены вместе с изменениями или пересмотром. В случае недатированных ссылок применяют последнее издание соответствующей публикации.

EN 444 Non-destructive testing – General principles for radiographic examination of metallic materials by X- and gamma –rays

EN 1435 Non-destructive examinations of welds – Radiographic examination of welded joints

EN  12681 Founding – Radiographic examination

EN 14096-1:2003 Non-destructive testing - Qualification of radiographic film digitization systems – Part1: Definitions, quantitative measurements of image quality parameters, standard reference film and quality control

ISO 5579 Non-destructive testing – Radiographic examination of materials by X- and gamma rays – Basic rules

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ЕN 444 Неразрушающий контроль. Основные принципы радиографического метода контроля металлов рентгеновским и гамма-излучениями EN 1435 Неразрушающий контроль качества сварных швов – Радиографический контроль сварных соединений EN 12681 Литье. Контроль радиографический EN 14096-1 Неразрушающий контроль. Оценивание цифровых радиографических пленочных систем. Часть 1. Определения, количественные измерения параметров качества изображения, стандартная контрольная пленка и контроль качества ISO 5579 Неразрушающий контроль. Радиографический контроль материалов рентгеновским и гамма-излучениями. Основные положения

- З	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В этом стандарте используются такие термины и определения:

- 3.1 система оцифровки радиографической пленки (radiographic film digitization system) цифровой преобразователь

Последовательное применение двух функций, приведенных ниже:

а) определение коэффициента передачи малых участков пленки (пиксель, элемент изображения) с помощью оптического детектора, который дает электрический сигнал на выходе (геометрическая оцифровка);

б) преобразование вышеупомянутого электрического сигнала в цифровое значение (денситометрическое оцифровывание)

- 3.2 размер пикселя, Р (pixel size)

Геометрическое расстояние между центрами двух соседних пикселей в ряду (горизонтальный питч) или колонке (вертикальный питч) от сканируемого изображения

- 3.3 оптическая плотность почернения, D (optical density)

Десятичный логарифм отношения интенсивности диффузионного света перед (L0) и за (LD)  радиографической пленкой в соответствии с уравнением:

(1)

- 3.4 пространственная частота, f  (spatial frequency)

Описывается синусоидальным изменением интенсивности вдоль геометрической оси.

Период этой функции определяет количество пар линий на миллиметр (пл/мм)

3.5 функция передачи модуляции, ФПМ (MTF) (modulation transfer function)

Нормируемая величина превращения Фурье (ПФ) дифференцированной пространственной оптической плотности краевой функции прохождения (КФП)  (см. ГОСТ EN 14096-1 рисунок 1). Она описывает функцию нерезкости цифрового преобразования (передачи контраста как функции размера объекта).

Примечание. Вычисление ФПМ базируется на оптических плотностях, которые отвечают рентгеновской дозе

3.6 цифровая пространственная разрешающая способность, бит (digital resolution on bit)

Количество бит информации, которое передает аналогово-цифровой конвертор цифрового преобразователя, который используют для денситометрического оцифровывания.

Примечание. Цифровая пространственная разрешающая способность в N бит отвечает 2N цифровых значений.

3.7 чувствительность к изменению плотности, ∆DCS (density contrast sensitivity)

Минимальное изменение оптической плотности пленки, которое определятся цифровым преобразователем. Ее преимущественно определяют цифровым шумом цифрового преобразователя (квантовым шумом светового детектора).

- Примечание: Определение этой величины представлено в ГОСТ EN 14096-1, п. 4.1.5

3.8 диапазон плотности, DR (density range)

Диапазон максимальных и минимальных оптических плотностей, которые измеряют цифровым преобразователем.

В зависимости от конструкции цифрового преобразователя диапазон плотности может иметь несколько рабочих диапазонов (например, при разной мощности освещения и/или разном времени интегрирования детектора).

3.9 рабочий диапазон, ∆DWR (working range)

Диапазон оптических плотностей, в котором цифровой преобразователь гарантирует минимальную плотность контрастной чувствительности при одном отдельном съеме данных.

Только в таком диапазоне плотностей оцифрованные данные можно использовать для оценивания. В зависимости от конструкции цифрового преобразователя может быть несколько диапазонов, например, для более яркой или более темной пленок.

- КЛАССЫ КАЧЕСТВА ОЦИФРОВКИ

Все системы оцифровки радиографической пленки разделяют на три класса качества:

DS - улучшившая технология, которая предусматривает оцифровывание с незначительным уменьшением отношения сигнал-шум и пространственной разрешающей способности.

Область применения: цифровое архивирование пленок (цифровое архивирование).

DB - технология, которая допускает некоторое ухудшение качества изображения

Область применения: цифровое анализирование пленки, оригинальные радиографические пленки должны архивироваться.

DA - базовая технология, которая допускает некоторое изменение изображения и последующее снижение пространственной разрешающей способности

Область применения: цифровой анализ пленки, оригинальные радиографические пленки должны архивироваться.

Каждую систему оцифровки радиографической пленки для неразрушающего контроля нужно классифицировать во всем рабочем диапазоне оптических плотностей. Она должна быть классифицирована в соответствии с классом качества по таблице 1 и в соответствии с максимальным 20 %-ным значением ФПМ согласно EN 14096-1, которое получено этой системой.

Пример: Систему оцифровки класса DS 4,2 (класс сканера DS (см. таблицу 1), максимальная ФПМ 20 % = 4,2 пл/мм (см. таблицу 2)) можно применять для архивирования радиографических снимков, которые получены при рентгеновском излучении свыше 200 кВ или гамма--излучении. Систему можно использовать для всех задач оцифровывания классов DB и DA.

5	МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЛАССАМ КАЧЕСТВА ОЦИФРОВЫВАНИЯ ПЛЕНКИ

- 5.1 Диапазон плотности и рабочие диапазоны системы оцифровки радиографической пленки

Таблица 1 определяет минимальный диапазон плотности систем оцифровки радиографической пленки. В этом диапазоне плотности цифровой преобразователь должен обеспечивать чувствительность к изменению плотности ∆DCS с ∆DCS ≤ 0,02. В зависимости от конструкции цифрового преобразователя этот диапазон плотности можно разбить на несколько рабочих диапазонов.

Представлена минимальная цифровая пространственная разрешающая способность для приборов, которые преобразовывают цифровую величину пропорционально оптической плотности. Если цифровая величина превращается пропорционально интенсивности света, цифровая пространственная разрешающая способность должна быть увеличена как минимум на два дополнительных бита.

Таблица 1 — Минимальный диапазон плотности цифровых радиографических систем и минимальная чувствительность к изменению плотности

| Параметр | Класс DS | Класс DB | Класс DA |
| --- | --- | --- | --- |
| Диапазон плотности* DR | от 0,5 до 4,5 | от 0,5 до 4,0 | от 0,5 до 3,5 |
| Цифровая пространственная разрешающая способность, бит |  12 |  10 |  10 |
| Чувствительность к изменению плотности ∆DCS в пределах DR | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 |
| * Этот диапазон плотности можно разбить на отдельные рабочие диапазоны |  |  |  |

- 5.2 Минимальная пространственная разрешающая способность для систем оцифровки пленки

В связи с энергетической зависимостью, вызванной нерезкостью промышленных рентгеновских пленочных систем, необходимо придерживаться параметров, приведенных в таблице 2:

Таблица 2 - Минимальная пространственная разрешающая способность для систем оцифровывания пленки.

| Энергия | Класс DS |  | Класс DB |  | Класс DA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кеВ | размер пикселя, мкм | ФПМ 20 % пл/мм | размер пикселя, мкм | ФПМ 20 % пл/мм | размер пикселя, мкм | ФПМ 20 %, пл/мм |
| ≤ 100 | 15 | 16,7 | 50 | 5 | 70 | 3,6 |
| > 100 до 200 | 30 | 8,3 | 70 | 3,6 | 85 | 3 |
| > 200 до 450 Se-75, Yb-169 | 60 | 4,2 | 85 | 3 | 100 | 2,5 |
| Ir-192 | 100 | 2,5 | 125 | 2 | 150 | 1,7 |
| Со-60, > 1 МеВ | 200 | 1,25 | 250 | 1 | 250 | 1 |

Примечание 1. В процессе обычного контроля, который соответствует EN 14096-1, величину 20 % ФПМ можно определить по мишеням совпадающей пространственной разрешающей способности.

Примечание 2. В связи с возможным алиазингом, мишени совпадающей пространственной разрешающей способности могут давать менее точные значения, чем измерения ФПМ.

Примечание 3. Для энергии ниже 70 кеВ, пространственная разрешающая способность радиографической пленки может быть лучше, чем разрешающая способность сканера, которая необходима для класса DS 16,7. В этом случае пространственную разрешающую способность сканера нужно адаптировать к пленочной разрешающей способности, или оригинальную радиографическую пленку нужно заархивировать.

- 5.3 Зависимость класса оцифровывания от класса радиографического контроля

Стандарты ISO 5579, EN 444, EN 1435 или EN 12681 определяют два класса радиографического контроля А и В. Радиографические снимки, сделанные в соответствии с этими стандартами, должны быть оцифрованы в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 – Зависимость минимального класса оцифровывания от А и В классов радиографического контроля, при выполнении радиографических снимков в соответствии с ISO 5579, EN 444, EN 1435, EN 12681.

| Толщина стенки, мм по стали | Класс DS | Класс DB | Класс DA |
| --- | --- | --- | --- |
| < 5 | В | А | ---- |
|  5 | В | В | А |

- Примечание. Для выявления трещин и мелких несплошностей используют класс DВ или выше.

После оцифровывания пленки на цифровом изображении должны быть видны все необходимые показатели качества изображения так же, как и на оригинальной радиографической пленке.