ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСC)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY

AND CERTIFICATION (EASC)

|  | РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ | РМГ (проект, BY, окончательная редакция) |
| --- | --- | --- |

### КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

### Контрольные образцы для ультразвукового контроля

### Общие положения

Настоящий проект рекомендаций не подлежит применению до их принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

20__

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 — 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 — 2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, применения, обновления и отмены»

Сведения о рекомендациях

1 РАЗРАБОТАНЫ республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт метрологии» (БелГИМ)

2 ВНЕСЕНЫ Госстандартом Республики Беларусь

3 ПРИНЯТЫ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №____от___________20__г.)

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан | AZ | Азстандарт |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Грузия | GE | Грузстандарт |
| Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Молдова | MD | Молдова-Стандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
| Туркменистан | TM | Главгосслужба «Туркменстандартлары» |
| Узбекистан | UZ | Узстандарт |
| Украина | UA | Минэкономразвития Украины |

4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящих рекомендаций и изменений к ним на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящих рекомендаций соответствующая информация также будет опубликована в сети Интернет на сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты».

Исключительное право официального опубликования настоящих рекомендаций на территории указанных выше государств принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАНДАРТИЗАЦИИ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

Контрольные образцы для ультразвукового контроля.

Общие положения

Non-destructive testing – Reference blocks for ultrasonic testing – General

Дата введения

- 1 Область применения

Настоящие рекомендации по межгосударственной стандартизации (далее - рекомендации) распространяются на контрольные образцы (вставить сноску – Определение к данному термину установлено в ГОСТ ИСО 5577-2009), предназначенные для проверки или настройки ультразвуковых приборов неразрушающего контроля, и устанавливают общие требования, назначение и классификацию, порядок разработки, утверждения, регистрации, изготовления и применения.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящих рекомендациях использована ссылка на следующий межгосударственный стандарт:

- ГОСТ ИСО 5577-2009 Контроль неразрушающий ультразвуковой. Словарь

- 3 Назначение и классификация

- 3.1 Контрольные образцы применяются при ультразвуковом неразрушающем контроле для:

- настройки ультразвуковых приборов;

- проверки параметров электронных блоков и преобразователей ультразвуковых приборов неразрушающего контроля  в том числе в процессе проведения неразрушающего контроля;

- сравнения технических характеристик различных ультразвуковых приборов, с целью выбора оптимальной комплектации или типа прибора для конкретной задачи неразрушающего контроля;

- проведения межлабораторных сличений.

- 3.2 Образцы классифицируются:

- 3.2.1 по области применения:

- - отраслевые контрольные образцы;

- - контрольные образцы организаций.

- 3.2.2 по форме рабочих поверхностей:

- - плоские;

- - цилиндрические;

- - сложной формы.

- 3.2.3 по типу отражателя, в качестве которого могут выступать:

- - плоскодонное отверстие;

- - сегментный отражатель;

- - угловой отражатель;

- - цилиндрическое отверстие (боковое сверление);

- - плоскодонный паз;

- - донная поверхность;

- - полуцилиндр;

- - иные отражатели.

- 3.2.4 по наличию шкал:

- - со шкалами;

- - без шкал.

- 3.3 Для контрольных образцов должны быть установлены в метрологические характеристики, которые нормируются в эксплуатационных документах.

- 3.4 Нормированию подлежат геометрические и акустические характеристики контрольных образцов.

- 3.5 К акустическим характеристикам, подлежащим нормированию относят скорость и затухание ультразвуковых волн, или величины, связанные с ними (время пробега, коэффициент затухания, уровень эхо-сигнала от дефекта и т.п.).

- 3.6 Конструкция образца должна предусматривать возможность измерения акустических характеристик образца при метрологическом контроле.

- 4 Порядок разработки, утверждения и регистрации контрольных образцов

- 4.1 Разработка и изготовление контрольных образцов может проводиться, как организацией, эксплуатирующей эти образцы, так и сторонней организацией в соответствии с согласованным и утвержденным техническим заданием.

- 4.2 Научно-исследовательские и экспериментальные работы по разработке и изготовлению проводят в порядке, установленном разработчиком (изготовителем) образцов.

- 4.3 Утверждение контрольных образцов осуществляется организацией-владельцем, отраслевых образцов – в порядке, установленном в данной отрасли.

- 4.4 Все контрольные образцы, применяющиеся при проведении неразрушающего контроля,  должны быть занесены в паспорт лаборатории неразрушающего контроля, являющейся структурным подразделением организации-владельца образцов. В паспорте лаборатории должны быть указаны сведения о документе, устанавливающем применение образца, наименование, обозначение, номер и основные технические характеристики, а также сведения о метрологическом контроле.

- 5 Применение контрольных образцов

- 5.1 Применение контрольных образцов в соответствии с их назначением по 3.1 осуществляют в соответствии с требованиями и правилами, установленными:

- межгосударственными или национальными стандартами на методы ультразвукового контроля;

- методиками неразрушающего контроля;

- методиками выполнения измерений;

- программами и методиками испытания продукции;

- руководствами по эксплуатации ультразвуковых приборов неразрушающего контроля.

- 5.2 Конкретный порядок применения образца должен быть изложен в его эксплуатационной документации, если он не оговорен с достаточной полнотой в документах, перечисленных в 5.1.

- 5.3 Область применения контрольных образцов устанавливается их владельцем.

- 5.4 Контрольные образцы должны подвергаться:

- - первичному метрологическому контролю после изготовления;

- - периодическому метрологическому контролю в процессе эксплуатации.

- 5.5 Метрологический контроль рекомендуется проводить в виде калибровки в аккредитованной лаборатории.

- 5.6 Периодичность калибровки должна быть рекомендована изготовителем и(или) установлена пользователем в зависимости от интенсивности эксплуатации контрольного образца, или может быть рекомендована лабораторией, проводившей калибровку образца.

- 5.7 Если на образец установлен конкретный срок применения, то использование образца после истечения этого срока допускается после проведения его метрологического контроля в объеме первичного метрологического контроля после выпуска из производства.

УДК                                	             МКС 19.100

Ключевые слова: контроль неразрушающий, ультразвуковой контроль, контрольные образцы

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский государственный институт метрологии»

| И.о. директора БелГИМ |  | В.П. Лобко |
| --- | --- | --- |
| Заместитель директора по науке БелГИМ |  | Т.А. Коломиец |
| Начальник ПИО радиоэлектронных измерений БелГИМ |  | А.В. Галыго |
| Вед.инженер ПИО радиоэлектронных измерений БелГИМ |  | В.В. Федоров |
| Начальник отдела НТИ и НД БелГИМ |  | Е.М. Ленько |