ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY

AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

(ISO 16810:2012, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Предисловие	III

Вступление	IV

- Сфера применения	.1

- Нормативные ссылки	.1

- Квалификация и сертификация персонала	3

4	Информация, необходимая перед контролем	3

5	Основы проведения ультразвукового контроля	3

- Область применения	3

- Типы волн и направление распространения звука	3

- Теневой метод	3

- Эхо-метод	4

6	Оборудование	4

- Электронный блок	4

- Ультразвуковые преобразователи	4

- Выбор преобразователя	4

- Частота и размеры преобразователя	4

- Мертвая зона	4

- Демпфирование	4

- Фокусирующие преобразователи	5

- Контактные среды	5

- Контрольные образцы	5

- Калибровочные образцы	5

- Специальные образцы	5

7	Настройки	6

- Общие параметры настройки	6

- Настройка диапазона	6

- Усиление	6

- Частота следования импульсов	6

8	Подготовка к контролю	6

- Подготовка поверхности	6

- Идентификация и начало отсчета	6

- Применение поправки на усиление	7

9	Проведение контроля	7

- Зона контроля	7

- Шаг и скорость сканирования	7

- Шаг сканирования	7

- Скорость сканирования	7

- Уровни оценки и регистрации	7

  - Эхо-метод	7

  - Теневой метод	7

10	Определение характеристик дефектов	7

10.1 Эхо-метод	7

10.2 Теневой метод	8

11	Процедура контроля	8

12	Отчет о контроле	8

II

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ПОДГОТОВЛЕН ГП «Днепрстандартметрология».

- ВНЕСЕН Министерством экономического развития и торговли Украины.

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____ от ___  _____________ 20___ г.)

- Настоящий стандарт идентичен ISO 16810:2012 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – General principles (Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Основные положения).

Степень соответствия — идентичный (IDT)

- Настоящий стандарт основан на EN 583-1:1998 Non-destructive testing – Ultrasonic testing – Part1: General principles (Неразрушающий контроль — Ультразвуковой контроль — Часть 1: Основные положения).

- Следующие стандарты связаны между собой:

ISO 16810, Non-destructive testing – Ultrasonic testing – General principles

ISO 16811, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting

ISO 16823, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Transmission technique

ISO 16826, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Examination for discontinuities perpendicular to the surface

ISO 16827, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Characterization and sizing of discontinuities

ISO 16828, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Time-of-flight diffraction technique as a method for detection and sizing of discontinuities

- В стандарт внесены такие редакционные изменения:

- изъята часть вступления в стандарт, поскольку она не несет элементов технического содержания этого стандарта;

- изменены обозначения единиц измерения физических величин:

| MHz | dB | mm | s | Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МГц | дБ | мм | с | Гц |

Перевод c английского (en)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ISO 16810 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Основные положения ISO 16811 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и диапазона ISO 16823 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Теневой метод ISO 16826 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Контроль с целью выявления несплошностей, перпендикулярных к поверхности ISO 16827 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Характеристики и размеры дефектов ISO 16828 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Дифракционно-временной метод как способ для выявления и измерения несплошностей

III

ВСТУПЛЕНИЕ

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый орган-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, связанные с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, приведенными в Директивах ISO/МЭК, часть 2.

Основной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются органам-членам на голосование. Публикация в качестве международного стандарта предусматривает одобрение не менее 75 % органов-членов, принимавших участие в голосовании.

Следует обратить внимание на то, что некоторые из элементов этого документа могут быть объектом патентных прав. ISO не должна нести ответственность за идентификацию любого или всех таких патентных прав.

ISO 16810 был подготовлен Техническим комитетом ISO/TC 135 «Неразрушающий контроль», подкомитетом SC 3 «Ультразвуковые методы».

IV

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КОНТРОЛЬ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

NON-DESTRUCTIVE TESTING

ULTRASONIC TESTING – GENERAL PRINCIPLES

Действителен с ________________________

1	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт определяет общие положения, необходимые для проведения ультразвукового контроля промышленной продукции, в которой возможно распространение ультразвука. Конкретные условия применения и проведения ультразвукового контроля, зависящие от типа контролируемого изделия, описываются в документации, включающей в себя:

- стандарты на изделие;

- технические условия;

- нормы;

- договорные документы;

- письменные процедуры.

Если иное не описано в перечисленной документации, то должны применяться как минимум требования настоящего стандарта.

Настоящий стандарт не определяет:

- объем контроля и схемы сканирования;

- критерии приемки.

2	 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Настоящий стандарт содержит требования из других публикаций через датированные и недатированные нормативные ссылки. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах текста, а перечень публикаций приведен ниже. В случае датированных ссылок более поздние изменения или пересмотр любой из этих публикаций касаются этого стандарта только в том случае, если они введены вместе с изменениями или пересмотром. В случае недатированных ссылок применяют последнее издание соответствующей публикации, включая все ее изменения.

ISO 9712, Non-destructive testing — Qualification and certification of personnel

ISO 7963, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 2

ISO 16811, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Sensitivity and range setting

ISO 16823, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Transmission technique

ISO 2400, Non-destructive testing — Ultrasonic testing — Specification for calibration block No. 1

EN 12668-1, Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 1: Instruments

EN 12668-2, Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 2: Probes

EN 12668-3, Non-destructive testing — Characterization and verification of ultrasonic examination equipment — Part 3: Combined equipment

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ISO 9712 Контроль неразрушающий. Квалификация и аттестация персонала ISO 7963 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Калибровочный образец № 2. Технические требования ISO 16811 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Настройка чувствительности и диапазона ISO 16823 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Теневой метод ISO 2400 Контроль неразрушающий. Ультразвуковой контроль. Калибровочный образец № 1. Технические требования EN 12668-1 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 1. Электронные боки EN 12668-2 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 2. Преобразователи EN 12668-3 Контроль неразрушающий. Дефектоскопы ультразвуковые. Основные технические характеристики и методы их определения. Часть 3. Комбинированное оборудование

3	КВАЛИФИКАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

Работы по неразрушающему контролю должны проводиться квалифицированным персоналом, сертифицированным в соответствии с ISO 9712.

Требования к квалификации и сертификации должны быть определены в стандартах на продукцию и (или) в других соответствующих документах.

4	ИНФОРМАЦИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ПЕРЕД КОНТРОЛЕМ

Перед проведением контроля должна быть доступна следующая необходимая информация:

- цель контроля;

- квалификация и сертификация персонала;

- условия окружающей среды и состояние объекта контроля;

- требования к письменной процедуре контроля;

- какие-либо особые требования к подготовке поверхности сканирования;

- объем контроля;

- чувствительность контроля и способ настройки чувствительности;

- требования к уровням оценки и регистрации;

- критерии приемки;

- перечень участков контроля, включая схемы сканирования;

- требование к отчету по результатам контроля.

5	ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО КОНТРОЛЯ

5.1 Область применения

Ультразвуковой контроль основан на распространении ультразвуковых волн в объекте контроля, и регистрации сигнала прошедшей волны (метод прохождения), либо сигнала, отраженного или дифрагированного от любой поверхности или несплошности (эхо-импульсный метод).

При контроле обоими методами может использоваться совмещенный  или раздельно-совмещенный преобразователь, который выполняет функции, как излучателя, так и приемника; или раздельные - один излучающий, другой принимающий преобразователи. Так же в обоих методах при контроле могут использоваться промежуточные отражения от одной или нескольких поверхностей объекта контроля.

Контроль может выполняться ручным способом или с использованием полуавтоматического или автоматического оборудования, при этом может использоваться контактный, щелевой, иммерсионный способ контакта, или другие способы контакта в зависимости от конкретных условий контроля.

5.2 Типы волн и направление распространения звука

При ультразвуковом контроле чаще всего используются продольные и поперечные волны, которые могут распространяться перпендикулярно, либо под углом к поверхности сканирования. Также, для особых задач, могут быть использованы другие типы волн, например, волны Лэмба или волны Рэлея.

Выбор типа волн и направления их распространения зависит от целей контроля и должен учитывать зеркальный характер отражения от плоскостных отражателей. За исключением случая, когда используется волны Лэмба, направление распространения волн при использовании эхо-импульсного метода и совмещенного преобразователя, по возможности, должно быть перпендикулярно к плоскости отражателя.

5.3 Теневой метод

Этот метод основан на измерении ослабления сигнала после прохождения ультразвуковой волны через объект контроля.

Для измерения могут использоваться следующие сигналы:

а) донный сигнал;

b) любой другой сигнал, либо введенный непосредственно (прямой), либо отраженный от поверхности (ей) объекта контроля.

Более подробная информация об этом методе содержится в ISO 16823.

5.4 Эхо-метод

В этом методе оценивается отраженный или дифрагированный сигнал от любой границы раздела двух сред внутри объекта контроля. Характеристиками отраженного сигнала являются амплитуда и положение на временной оси развертки, последнее зависит от расстояния между отражателем и преобразователем. Местоположение отражателя определяют исходя из данных о расстоянии до него, о направлении распространения ультразвука и о местоположении преобразователя.

Амплитуду сигнала рекомендуется измерять относительно:

a) кривой корректировки амплитуда-расстояние (АРК-кривая) ((DАС)), или серии АРК-кривых, построенных по контрольным отражателям (боковое сверление, плоскодонный отражатель, паз и т.д.), выполненным в одном или нескольких контрольных образцах;

b) диаграммы амплитуда-расстояние-диаметр (АРД-диаграмма) ((DGS));

c) эхо-сигналов от соответствующих пазов;

d) эхо-сигналов от бесконечной плоскости, расположенной перпендикулярно к акустической оси (например, донного эхо-сигнала).

Эти методы описаны в ISO 16811.

Для того, чтобы получить дополнительную информацию о форме и размере отражателей, могут быть использованы другие методы. Эти методы основаны, например, на оценке изменения амплитуды сигнала по мере перемещения преобразователя, на измерении акустической длинны пути или анализе частоты.

6	ОБОРУДОВАНИЕ

6.1 Электронный блок

Электронный блок ультразвукового прибора должен соответствовать требованиям EN 12668-1.

6.2 Ультразвуковые преобразователи

Преобразователи должны соответствовать требованиям EN 12668-2.

6.2.1 Выбор преобразователя

Выбор преобразователя зависит от цели контроля, требований стандартов или технических условий. Таких как:

- толщина, форма и состояние поверхности материала;

- марка и металлургическая обработка контролируемого материала;

- тип, местоположение и ориентация несплошностей, которые необходимо выявить.

Параметры преобразователей, указанные в п.п. 6.2.2 - 6.2.4, следует выбирать с учетом характеристик объекта контроля, указанных выше.

6.2.2 Частота и размеры преобразователя

Частота и размеры преобразователя определяют форму пучка (ближнюю зону и расхождение). Выбор преобразователя должен гарантировать оптимальные характеристики пучка для контроля и осуществляется путем компромисса между следующими характеристиками:

- протяженность ближней зоны преобразователя должна быть, по возможности, меньше толщины объекта контроля;

Примечание. Обнаружение дефектов в ближней зоне преобразователя возможно, но их характеристики будут менее точными и воспроизводимыми.

- ширина пучка преобразователя должна быть достаточно узкой в наиболее удаленной от преобразователя точке зоны контроля для обеспечения достаточной чувствительности;

- угол расхождения пучка должен быть достаточно большим для надежного обнаружения неблагоприятно ориентированных плоскостных несплошностей.

Помимо перечисленного выше, при выборе частоты необходимо учитывать затухание ультразвука в материале и отражательную способность несплошностей. Чем выше частота, тем больше разрешающая способность контроля, но сильнее затухание ультразвуковых волн (или же увеличивается уровень паразитных сигналов, обусловленных структурой материала). Таким образом, выбор частоты представляет собой компромисс между этими двумя факторами. Чаще всего контроль проводят на частотах от 1 до 10 МГц.

6.2.3 Мертвая зона

Выбор преобразователя должен учитывать величину мертвой зоны относительно объема контроля.

6.2.4 Демпфирование

Выбор преобразователя должен включать также оценку степени его демпфирования, которая влияет на разрешающую способность, а также на частотный спектр.

6.2.5 Фокусирующие преобразователи

Фокусирующие преобразователи в основном используются для обнаружения мелких дефектов и для определения размеров отражателей. Их акустические поля должны быть описаны фокальной зоной и фокусным диаметром. Их преимущества над нефокусированными преобразователями с одним пьезоэлементом заключаются в повышенной боковой разрешающей способности и более высоком отношении сигнал/шум. Настройка чувствительности должна производиться с использованием контрольных отражателей.

6.3 Контактные среды

Возможно использование различных контактных сред, подходящих для контролируемых материалов. Например:

- вода с различными добавками, например, для смачивания, защиты от замерзания и коррозии);

- контактная паста;

- масло;

- жир;

- обойный клей, разведенный водой и т. д.

Свойства контактной среды должны оставаться постоянными во время операций проверки параметров, настройки оборудования и проведения контроля. Контактные среды должны быть пригодны для всего температурного диапазона, в котором они будут использоваться.

Если постоянство характеристик контактной среды при настройке и при контроле не может быть гарантировано, то может быть введен поправка. Способ определения необходимой поправки описан в ISO 16811.

По окончании контроля контактная среда должна быть удалена, если она может помешать последующим операциям контроля или эксплуатации объекта.

6.4 Калибровочные образцы

Применяемые калибровочные образцы описаны в ISO 2400 и ISO 7963.

С помощью вышеописанных образцов можно проверить постоянство параметров настройки.

6.5 Контрольные образцы

Если амплитуды эхо-сигналов от дефектов в объекте контроля сравниваются с амплитудами эхо-сигналов в контрольном образце, то должны быть соблюдены определенные требования к материалу, состоянию поверхности, геометрии и температуре контрольного образца.

По возможности, контрольный образец должен быть изготовлен из материала с акустическими свойствами, близкими к акустическим свойствам объекта контроля, и иметь аналогичное с объектом контроля состояние поверхности. Если эти характеристики не совпадают, должна быть произведена коррекция усиления. Способ определения необходимой коррекции описан в ISO 16811.

Должны быть учтены геометрические параметры контрольного образца и объекта контроля. Детально смтри в ISO 16811.

Форма контрольного образца, его размеры и положение отражателей должны быть указаны для каждого конкретного случая в специальных стандартах и технических условиях. Расположение и количество отражателей должны отвечать сканированию всей зоны контроля.

Наиболее часто используются следующие отражатели:

a) плоские протяженные отражатели, размер которых сравним с шириной пучка, расположенные перпендикулярно акустической оси (например, донная поверхность);

b) плоскодонные отражатели;

c) боковые сверления;

d) прорези или пазы различного сечения.

При использовании иммерсионного метода контроля, необходимо учитывать влияние воды в отверстиях, или все отверстия должны быть заглушены.

Влияние разницы температур между объектом контроля, преобразователем и контрольными образцами должно быть учтено и не должно превышать соответствующих требований для обеспечения точности контроля. При необходимости, температура контрольных образцов должна находиться в том же температурном диапазоне, что и объект контроля.

6.6 Специальные образцы

В отдельных случаях для проверки надежности способа контроля и стабильности настройки чувствительности, допускается использовать специальные образцы, например с установленными естественными дефектами.

7	НАСТРОЙКИ

7.1 Общие параметры настройки

Если нет особых определенных указаний в стандартах и подробных технических условиях, необходимо обеспечить, чтобы:

- не использовалась отсечка, если этого не требует нормативный документ;

- усилитель использовался в подходящей полосе частот;

- фильтрация была установлена на получение оптимальной разрешающей способности;

- согласование сопротивления системы контроля было, если необходимо таким, чтобы высота эхо-сигнала была максимальной при сохранении разрешающей способности;

- была выбрана, по возможности, наименьшая энергия импульса, с учетом запаса усиления.

Эти настройки должны сохраняться на всем протяжении контроля.

Настройки должны проводиться перед началом каждого этапа контроля и периодически проверяться через установленные промежутки времени, а так же в случае, если изменился какой-либо параметр или оператор заподозрил сбой (смотри ISO 12668-3).

Должны быть установлены максимальные отклонения амплитуды и диапазона. Если эти отклонения превышены, то требуется проведение новой настройки или согласованных действий.

7.2 Настройка диапазона

Каждый диапазон должен быть выбран таким образом, чтобы охватывать зону контроля, определенную соответствующим стандартом, процедурой или подробными техническими условиями.

Настройка развертки и задержки развертки должна выполняться с использованием калибровочного образца или путем расчета. Эти настройки должны быть проверены путем определения местоположения отражателей в контрольном образце при ультразвуковом контроле.

7.3 Усиление

Настройки усиления и энергии импульса должны производиться по эхо-сигналам от искусственных отражателей или от донной поверхности контрольного образца или объекта контроля. Они должны обеспечивать возможность:

- обнаруживать все несплошности, сигналы от которых превышают уровень регистрации или другие сигналы, представляющие интерес по требованиям соответствующих документов;

- оценивать сигналы от несплошностей или другие представляющие интерес сигналы одним из способов, описанных в соответствующих стандартах или любыми другими способами, описанными в подробных инструкциях для конкретного объекта контроля.

Настройка усиления при поиске дефектов и при оценке сигнала может быть различной.

При ручном контроле для обнаружения несплошностей усиление должно быть таким, чтобы все сигналы, находящиеся выше оценочного уровня, включая максимально удаленные, достигали, как минимум, 20 % высоты экрана или в соответствии с требованиями документации. Способ настройки чувствительности описывается в ISO 16811.

7.4 Частота следования импульсов

Если регулировка возможна, частота следования импульсов должна быть достаточно высокой, чтобы обеспечить достаточную яркость экрана и обнаруживать все положенные индикации, и в то же время, быть достаточно низкой, чтобы избежать возникновения ложных эхо-сигналов при контроле объектов с большой акустической длиной пути особенно в материалах с низким затуханием. См. также п. 9.2.2.

8 ПОДГОТОВКА К КОНТРОЛЮ

8.1 Подготовка поверхности

Все поверхности сканирования должны быть очищенными от грязи, рыхлой окалины, сварочных брызг и т.д., а также должны иметь достаточно однородную форму и шероховатость, которая может обеспечивать удовлетворительный акустический контакт. Кроме того, особенности поверхности объекта, которые могут привести к ошибочным выводам при контроле, должны быть устранены до начала контроля. См. ISO 16811.

8.2 Идентификация и начало отсчета

В случае, если заключение о наличии несплошностей или других локальных особенностях является требованием нормативного документа(ов), всякое проконтролированное изделие должно быть однозначно идентифицировано и четко определено местоположение каждой подлежащей регистрации несплошности изначально согласованным способом. Этот способ может основываться на положении подходящих постоянных точек отсчета или на использовании определенных геометрических особенностей.

8.3 Применение поправки на усиление

При оценке сигналов с помощью контрольных образцов, затухание ультразвуковых волн и качество обработки поверхности объекта контроля и контрольных образцов должны быть эквивалентными.

Если это условие не соблюдается, то для корректировки разности затухания и акустического контакта должна применяться поправка на усиление. Элементарные способы представлены в ISO 16811.

Для определенных изделий сложной формы, изделий с покрытием, изделий из аустенитной стали и т.д. может быть очень сложно или невозможно в производственных условиях подтвердить эквивалентность. В этом случае должна быть разработана специальная процедура.

Для контроля изделий сравнительно малой толщины, а так же изделий, затухание в которых незначительно, ввод поправки на усиление может не потребоваться.

9	ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЯ

9.1 Зона контроля

Сканирование осуществляется в соответствии с требованиями соответствующей документации. Эти требования должны включать зону и направления сканирования, а также может включать тип, размер, частоту и угол ввода используемых преобразователей.

9.2 Шаг и скорость сканирования

9.2.1 Шаг сканирования

Для 100 % контроля шаг между двумя соседними траекториями сканирования не должен превышать ширины ультразвукового пучка на уровне - 6 дБ для любой глубины в пределах контролируемого объема.

9.2.2 Скорость сканирования

Выбор скорости сканирования зависит от частоты следования импульсов и способности оператора выявлять, а дефектоскопа фиксировать сигналы. При полуавтоматическом или автоматическом контроле максимальная скорость сканирования (Vmax) определяется путем прогона контрольного образца при установленным на него преобразователем, или рассчитывается по следующей формуле (1):

Vmax=d×frepn   (м/с)),                                                           (1)

где:

d – минимальная ширина пучка на уровне – 6 дБ, в миллиметрах, подходящая для контроля,

frep - частота следования импульсов, в Гц;

n – число следующих друг за другом импульсов для срабатывания сигнализации.

9.3 Уровни оценки и регистрации

Уровень оценки и уровень регистрации определены в соответствующих стандартах. Если эти уровни не определены, то их величины, используемые при контроле, должны быть включены в протокол контроля.

9.3.1 Эхо-метод

Если амплитуда эхо-сигнала превышает уровень оценки, то такой сигнал должен быть оценен относительно критериев приемки.

9.3.2 Теневой метод

Если амплитуда прошедшего сигнала ниже уровня оценки, то такой сигнал должен быть оценен относительно критериев приемки.

10 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕФЕКТОВ

10.1 Эхо-метод

Для дефектов обязательно должны быть определены следующие характеристики:

- расположение в объекте контроля (X-, Y- и Z-координаты);

- отражательная способность, определяемая максимальной амплитудой отраженного эхо-сигнала, определенной одним из способов, описанных в ISO 16811.

Также могут быть определены дополнительные характеристики, такие как:

- ориентация;

- размер, измеренный на уровне - 6 дБ или другими способами;

- плоскостной или неплоскостной.

10.2 Теневой метод

Для дефектов обязательно должны быть определены следующие характеристики:

- расположение в объекте контроля (X- и Y-координаты);

- максимальное ослабление прошедшего сигнала.

Также может быть определена дополнительная характеристика – область с уменьшенной амплитудой.

- ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ

Для любого ультразвукового контроля должна быть разработана процедура контроля. Дополнительно к требованиям, установленным в настоящем обобщающем стандарте, в процедуре контроля должна содержаться, следующая информация:

- описание контролируемых изделий;

- нормативно-техническая документация;

- квалификация и сертификация персонала, проводящего контроль;

- состояние объекта контроля;

- области, подлежащие контролю;

- подготовка поверхностей сканирования;

- контактная среда;

- описание используемого оборудования;

- условия окружающей среды;

- проверка и настройки;

- схема сканирования;

- описание и порядок операций контроля;

- уровни оценки и регистрации;

- характеристики несплошностей;

- критерии приемки;

- отчет о контроле.

Стандарт на продукцию или стандарт, описывающий конкретные методы, может служить процедурой контроля, если он является достаточным для проведения контроля. Если нормативные документы требуют наличия письменной процедуры контроля, то она должна включать вышеуказанную информацию.

- ОТЧЕТ О КОНТРОЛЕ

Отчет о контроле должен содержать следующую информацию:

a) идентификация производителя и / или заказа;

b) полная идентификация объекта контроля;

c) место проведения контроля;

d) состояние объекта контроля;

e) идентификация использованного при контроле оборудования;

f) ссылка на договорные документы (стандарты и т. п.)

g) ссылка на процедуру контроля;

h) имя, квалификация и подпись контролера или любой другого, ответственного за контроль;

i) дата проведения контроля;

j) результаты контроля и оценка;

k) любые отклонения от процедуры контроля.