ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ

И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС)

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARTIZATION, METROLOGY

AND CERTIFICATION (EASC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СТАНДАРТ

КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Часть 1

Определение значения качества изображения

с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа

(ISO 19232-1:2013, IDT)

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его принятия

СОДЕРЖАНИЕ

С.

Предисловие	III

Вступление	IV

- Сфера применения	.1

- Нормативные ссылки	.1

- Термины и определения	2

3.1	Качество изображения	2

3.2	Индикатор качества изображения (ИКИ)	2

3.3	Значение качества изображения	2

4	Требования к индикаторам качества изображения проволочного типа	2

4.1	Размеры, обозначения	2

- Материал 	3

- Маркировка ИКИ	3

- Декларация соответствия	3

5	Использование индикаторов качества изображения	4

- Выбор	4

- Размещение	4

6	Определение значения качества изображения	5

Приложение 1 (справочное)

Руководство по переводу идентификаторов проволоки по ASTM E747-04	6

Библиография 	7

II

ПРЕДИСЛОВИЕ

- ПОДГОТОВЛЕН ГП «Днепрстандартметрология».

- ВНЕСЕН Министерством экономического развития и торговли Украины.

- ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол №_____ от ___  _____________ 20___ г.)

- Настоящий стандарт идентичен ISO 19232-1:2013 Non-destructive testing - Image quality of radiographs – Part 1: Determination of the image quality value using wire-type image quality indicators (Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 1. Определение значения качества изображения с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа).

Степень соответствия — идентичный (IDT)

В стандарте есть ссылка на стандарты:

ISO 5580, Non-destructive testing — Industrial radiographic illuminators — Minimum requirements

ISO/IEC 17050-1, Conformity assessment — Supplier’s declaration of conformity — Part 1: General requirements

ISO 19232-4, Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables

В стандарт внесены такие редакционные изменения:

- изъята часть вступления в стандарт, поскольку она не несет элементов технического содержания этого стандарта;

- изменены обозначения единиц измерения физических величин:

| mm | µm | lр/mm |
| --- | --- | --- |
| мм | мкм | пл/мм |

Перевод c английского (en)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ISO 5580 Контроль неразрушающий. Негатоскопы для промышленной радиографии. Минимальные требования ## ISO/IEC 17050-1 Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования ISO 19232-4 Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 4. Экспериментальное определение значений качества изображения и таблиц качества изображения

III

ВСТУПЛЕНИЕ

ISO (Международная организация по стандартизации) является всемирной федерацией национальных органов по стандартизации (органов-членов ISO). Работа по подготовке международных стандартов обычно осуществляется техническими комитетами ISO. Каждый орган-член, заинтересованный в деятельности, для которой был создан технический комитет, имеет право быть представленным в этом комитете. Международные организации, правительственные и неправительственные, связанные с ISO, также принимают участие в работе. ISO тесно сотрудничает с Международной электротехнической комиссией (МЭК) по всем вопросам стандартизации в области электротехники.

Международные стандарты разрабатываются в соответствии с правилами, приведенными в Директивах ISO/МЭК, часть 2.

Основной задачей технических комитетов является подготовка международных стандартов. Проекты международных стандартов, принятые техническими комитетами, рассылаются органам-членам на голосование. Публикация в качестве международного стандарта предусматривает одобрение не менее 75 % органов-членов, принимавших участие в голосовании.

Следует обратить внимание на то, что некоторые из элементов этого документа могут быть объектом патентных прав. ISO не должна нести ответственность за идентификацию любого или всех таких патентных прав.

ISO 19232-1 был подготовлен Европейским комитетом по стандартизации (CEN) в сотрудничестве с Техническим комитетом ISO/TC 135 «Неразрушающий контроль», подкомитетом SC 5 «Радиационные методы», в соответствии с Соглашением о техническом сотрудничестве между ISO и CEN (Венское Соглашение).

Настоящая вторая редакция отменяет и заменяет первую редакцию (ISO 19232-1:2004), с пересмотром и следующими изменениями:

- обновлены ссылки и определения;

- утверждено, что ИКИ проволочного типа и их обозначения по EN 462-1:1994 идентичны ИКИ проволочного типа и их обозначениям по настоящему стандарту;

- термин «пленка» заменен на термин «детектор», который включает и «пленку» и цифровые детекторы;

- добавлено новое приложение для перевода классификации ИКИ проволочного типа по ASTM и по ISO.

Настоящая вторая редакция так же содержит исправление ISO 19232-1:2004 / Cor. 1:2007.

ISO 19232 состоит из следующих частей, под общим названием Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков:

- Часть 1. Определение значения качества изображения с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа;

- Часть 2. Определение значения качества изображения  с использованием индикаторов качества изображения типа шаг/отверстие;

- Часть 3. Классы качества изображения;

- Часть 4. Экспериментальное определение значений качества изображения и таблиц качества изображения;

- Часть 5. Определение значения нерезкости изображения с использованием индикаторов качества изображения двухпроволочного типа.

IV

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ

КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ РАДИОГРАФИЧЕСКИХ СНИМКОВ

Часть 1. Определение значения качества изображения

с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа

NON-DESTRUCTIVE TESTING

IMAGE QUALITY OF RADIOGRAPHS

Part 1: Determination of the image quality value using wire type image quality indicators

Действителен с ________________________

1	СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Эта часть ГОСТ ISO 19232 определяет устройство и методику определения качества изображения радиографических снимков с использованием индикаторов качества изображения проволочного типа.

2	 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Этот стандарт содержит требования из других публикаций через датированные и недатированные ссылки. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах текста, а перечень публикаций приведен ниже. В случае датированных ссылок более поздние изменения или пересмотр любой из этих публикаций касаются этого стандарта только в том случае, если они введены вместе с изменениями или пересмотром. В случае недатированных ссылок применяют последнее издание соответствующей публикации.

ISO 5580, Non-destructive testing — Industrial radiographic illuminators — Minimum requirements

ISO/IEC 17050-1, Conformity assessment — Supplier’s declaration of conformity — Part 1: General requirements

ISO 19232-4, Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 4: Experimental evaluation of image quality values and image quality tables

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ISO 5580 Контроль неразрушающий. Негатоскопы для промышленной радиографии. Минимальные требования ## ISO/IEC 17050-1 Оценка соответствия. Декларация поставщика о соответствии. Часть 1. Общие требования ISO 19232-4 Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 4. Экспериментальное определение значений качества изображения и таблиц качества изображения

3	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В этом стандарте используются такие термины и определения:

3.1 качество изображения (image quality)

Характеристика радиографического изображения, означающая степень детализации отображаемого.

3.2 индикатор качества изображения (ИКИ) (image quality indicator (IQI))

Устройство, состоящее из рядов элементов градуированных размеров, предназначенное для измерения качества изображения.

Примечание - обычно элементы ИКИ представляют собой проволоки или ступени с отверстиями.

3.3 значение качества изображения (image quality value)

Величина необходимого или полученного качества изображения, равная номеру самого тонкого элемента, которого можно распознать на радиографическом снимке.

Примечание – для ИКИ проволочного типа номера элементов указаны в Таблице 1 .

4	ТРЕБОВАНИЯ К ИНДИКАТОРАМ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРОВОЛОЧНОГО ТИПА

4.1 Размеры, обозначения

На рисунке 1 показан индикатор качества изображения проволочного типа.

Размеры в миллиметрах

где

l – длинна проволок;

S – расстояние между осями проволок;

а – поле для маркировки.

Рисунок 1 – Индикатор качества изображения проволочного типа

Система ИКИ основана на ряде из 19 проволок различного диаметра. Диаметры, их граничные отклонения и номера проволок указаны в Таблице 1. Этот ряд проволок разделен на четыре перекрывающихся диапазона по 7 номеров проволок подряд: от W 1 до W 7, от W 6 до W 12, от W 10 до W 16, от W 13 до W 19. Семь проволок в ИКИ расположены параллельно друг другу. Длина проволок l равна 10 мм, 25 мм или 50 мм.

Обозначение индикатора качества изображения состоит из сокращения ИКИ (IQI), номера настоящего стандарта, номера проволоки наибольшего диаметра по Таблице 1 (например, W 10), сокращения, используемого для обозначения материала проволоки (например, Fe) и длины (например, 25).

ПРИМЕР 1       IQI ISO 19232-1 – W 10 FE-25

ИКИ с обозначением по EN 462-1 [1] считается идентичным ИКИ с обозначением по ISO 19232-1.

Примечание – Таблица для перевода идентификаторов проволоки по ASTM E747-04 [2] в значения ИКИ проволочного типа по настоящему стандарту дана в Приложении 1 .

Такое полное обозначение может быть сокращено до номера проволоки наибольшего диаметра ИКИ (например, W 10) и обозначения материала проволоки (например, FE), если есть однозначная ссылка на настоящий стандарт.

ПРИМЕР 2       W 10 FE

4.2 Материал

Все проволоки в ИКИ изготавливают из одного и того же материала. Они должны быть вложены в защитную оболочку, которая не должна влиять на значение качества изображения. Обычно используемые материалы проволоки указаны в Таблице 2.

4.3 Маркировка ИКИ

Маркировка, нанесенная на ИКИ (рисунок 1) содержит следующую информацию:

a) номер проволоки наибольшего диаметра (1, 6, 10 или 13), он расположен сбоку наиболее толстой проволоки;

b) сокращенное обозначение использованного при изготовлении проволоки материала, например FE;

c) обозначение ISO.

Например     10 FE ISO.

ИКИ с обозначением EN считается идентичным ИКИ с обозначением ISO.

Радиографическое изображение маркировки не должно быть причиной бликов при просмотре пленки. Рекомендуется, чтобы поглощение маркировки не превышало поглощение наиболее толстой проволоки более чем в два раза.

4.4 Декларация соответствия

К каждому ИКИ должна быть приложена декларация соответствия по ISO/IEC 17050-1, которая подтверждает соответствие требованиям настоящего стандарта. Для идентификации ИКИ должен быть пронумерован и маркирован изготовителем.

Таблица 1 – Номера проволок, диаметры и граничные отклонения

Размеры в миллиметрах

| Индикатор качества изображения включает |  |  |  | Проволока |  |  | Расстояние между осями S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W 1 | W 6 | W 10 | W 13 | Номер проволоки | Номинальный диаметр | Граничные отклонения |  |
| X |  |  |  | W 1 | 3,20 | ± 0,03 | 9,6+10 |
| X |  |  |  | W 2 | 2,50 |  | 7,5+10 |
| X |  |  |  | W 3 | 2,00 |  | 6+10 |
| X |  |  |  | W 4 | 1,60 | ± 0,02 | 5+10 |
| X |  |  |  | W 5 | 1,25 |  |  |
| X | X |  |  | W 6 | 1,00 |  |  |
| X | X |  |  | W 7 | 0,80 |  |  |
|  | X |  |  | W 8 | 0,63 |  |  |
|  | X |  |  | W 9 | 0,50 | ± 0,01 |  |
|  | X | X |  | W 10 | 0,40 |  |  |
|  | X | X |  | W 11 | 0,32 |  |  |
|  | X | X |  | W 12 | 0,25 |  |  |
|  |  | X | X | W 13 | 0,20 |  |  |
|  |  | X | X | W 14 | 0,16 |  |  |
|  |  | X | X | W 15 | 0,125 | ± 0,005 |  |
|  |  | X | X | W 16 | 0,100 |  |  |
|  |  |  | X | W 17 | 0,080 |  |  |
|  |  |  | X | W 18 | 0,063 |  |  |
|  |  |  | X | W 19 | 0,050 |  |  |

5	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНДИКАТОРОВ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

5.1 Выбор

Критерии выбора используемого ИКИ – материал объекта контроля, а также ожидаемое или предписанное значение качества изображения.

Материал проволоки должен иметь коэффициент поглощения как можно ближе к таковому в материале объекта контроля. Если перечисленные в Таблице 2 ИКИ используют для объектов из материалов, отличных от перечисленных в Таблице 2, необходимо обратиться к ISO 19232-4. В этом случае материал проволоки должен иметь следующий низший коэффициент поглощения к таковому в материале объекта контроля. Если это невозможно из-за слишком большой разницы в коэффициентах поглощения, то необходимо использовать ИКИ из материала того же типа, что и материал объекта контроля.

Таблица 2 – Типы ИКИ и материалы проволоки, используемые для определенных групп материалов

| Индикатор качества изображения | Номер проволоки | Материал проволоки | Подходит для контроля материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| W 1 CU W 6 CU W 10 CU W 13 CU | W 1 – W 7 W 6 – W 12 W 10 – W 16 W 13 – W 19 | Медь | Медь, цинк, олово и их сплавы |
| W 1 FE W 6 FE W 10 FE W 13 FE | W 1 – W 7 W 6 – W 12 W 10 – W 16 W 13 – W 19 | Сталь (низколегированная) | Черные металлы |
| W 1 TI W 6 TI W 10 TI W 13 TI | W 1 – W 7 W 6 – W 12 W 10 – W 16 W 13 – W 19 | Титан | Титан и его сплавы |
| W 1 AL W 6 AL W 10 AL W 13 AL | W 1 – W 7 W 6 – W 12 W 10 – W 16 W 13 – W 19 | Алюминий | Алюминий и его сплавы |

5.2 Размещение

Во время экспонирования ИКИ необходимо размещать со стороны контролируемой области, обращенной к источнику излучения и удаленной от детектора.

Если это невозможно, то ИКИ можно располагать рядом на стороне контролируемой области, обращенной к детектору. Для указания такого размещения, изображение буквы F должно быть на радиографическом снимке рядом с маркировкой ИКИ.

ИКИ должен быть размещен на объекте контроля в области, где толщина объекта как можно более равномерна.

Особые варианты размещения могут быть определены действующими стандартами.

6	ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Значение качества изображения определяют с учетом условий просмотра радиографических снимков в соответствии с ISO 5580. Номер наиболее тонкой проволоки, которую удается распознать на радиографическом снимке, принимают за значение качества изображения. Изображение проволоки считается распознанным, если непрерывный участок проволоки длинной не менее 10 мм отчетливо виден.

В общем случае, во время радиографического контроля, при необходимости проверки качества изображения, значение качества изображения необходимо определять для каждого радиографического снимка.

Если гарантировано, что радиографические снимки аналогичных объектов контроля в аналогичных участках произведены по идентичной технике экспонирования и обработки и скорее всего нет различий в значении качества изображения, то нет необходимости проверять значение качества изображения каждого снимка. В этом случае объем проверок качества изображения должен быть предметом соглашения между договаривающимися сторонами.

Приложение 1 (справочное)

Руководство по переводу идентификаторов проволоки по ASTM E747-04

ИКИ проволочного типа, описанные в ASTM E747-04 имеют тот же диаметр, что и указанные в Таблице 1, но их маркировка различна. Таблица А.1 содержит данные для перевода идентификаторов проволоки по ASTM E747-04 в номера проволоки, в соответствии с настоящим стандартом. Контроль качества радиографических снимков с применением ИКИ проволочного типа по ASTM E747-04 может быть предметом соглашения между договаривающимися сторонами.

Для идентификации ИКИ должны быть пронумерованы и маркированы изготовителем по ASTM E747-04 в соответствии с требованиями п. 4.4.

Таблица А.1 – перевод номера проволоки по ISO в идентификаторы проволоки по ASTM E747-04

| Номер проволоки по ISO | Соответствующий идентификатор по ASTM E747-04 | Идентификатор набора по ASTM | Номер проволоки по ISO | Соответствующий идентификатор по ASTM E747-04 | Идентификатор набора по ASTM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — |  |  | — | 21 | Набор D (Set D) |
| — |  |  | — | 20 |  |
| — |  |  | — | 19 |  |
| — |  |  | — | 18 |  |
| W1 |  |  | W1 | 17 |  |
| W2 | 16 | Набор С (Set C) | W2 | 16 |  |
| W3 | 15 |  | W3 |  |  |
| W4 | 14 |  | W4 |  |  |
| W5 | 13 |  | W5 |  |  |
| W6 | 12 |  | W6 |  |  |
| W7 | 11 |  | W7 | 11 | Набор D (Set D) |
| W8 |  |  | W8 | 10 |  |
| W9 |  |  | W9 | 9 |  |
| W10 |  |  | W10 | 8 |  |
| W11 |  |  | W11 | 7 |  |
| W12 | 6 | Набор A (Set A) | W12 | 6 |  |
| W13 | 5 |  | W13 |  |  |
| W14 | 4 |  | W14 |  |  |
| W15 | 3 |  | W15 |  |  |
| W16 | 2 |  | W16 |  |  |
| W17 | 1 |  | W17 |  |  |
| W18 |  |  | W18 |  | — |
| W19 |  |  | W19 |  | — |

Библиография

[1]	EN 462-1:1994 Non-destructive testing — Image quality of radiographs — Part 1: Image quality indicators (wire type) - Determination of image quality value

[2]	ASTM E747-04 Standard practice for design, manufacture and material grouping classification of wire image quality indicators (IQI) used for radiology

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПОЯСНЕНИЕ

EN 462-1:1994 Контроль неразрушающий. Качество изображения радиографических снимков. Часть 1. Индикаторы качества изображения проволочного типа. Определение значения качества изображения.

## ASTM E747-04 Стандартная практика проектирования, изготовления и классификации по группам материалов для индикаторов качества изображения проволочного типа, используемых в радиографии